T/CECS ×××－202×

中国工程建设标准化协会标准

钢渣混凝土桩应用技术规程

Technical Specification for Application of Steel Slag Concrete Piles

（征求意见稿）

中国计划出版社

中国工程建设标准化协会标准

钢渣混凝土桩应用技术规程

Technical Specification for Application of Steel Slag Concrete Piles

T/CECS ×××－202×

主编单位：中冀建勘集团有限公司

石家庄铁道大学

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：202×年××月1日

中国计划出版社

20××   北  京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2025年第一批协会标准制定、修订计划>的通知》（建标协字[2025]20号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考相关国外和国内先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定了本标准。

本标准共分8章，主要技术内容包括：总则、术语和符号、基本规定、材料、钢渣混凝土配合比设计、钢渣混凝土桩复合地基设计、施工、质量检测与验收等。

请注意本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会勘查专业委员会归口管理，由中冀建勘集团有限公司、石家庄铁道大学负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至解释单位（地址：河北省石家庄市鹿泉区槐安西路555号；邮编：050027）

本标准主编单位：中冀建勘集团有限公司

石家庄铁道大学

本标准参编单位：北京交通大学

河北双诚建筑工程检测有限公司

唐山曹妃甸铁路建设有限公司

唐山建标工程项目管理咨询有限公司

河北海创岩土工程有限公司

中冶武勘工程技术有限公司

主要起草人：

主要审查人：

目  录

1  总则	1

2  术语和符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	2

3  基本规定	5

4  材料	6

4.1  钢渣粉	6

4.2  钢渣骨料	6

4.3  矿物掺合料及外加剂	7

5  钢渣混凝土配合比设计	8

5.1  一般规定	8

5.2  拌合物性能	8

5.3  力学性能	8

5.4  钢渣混凝土配制强度的确定	8

5.5  钢渣混凝土配合比调整与确定	9

5.6  耐久性	10

6  钢渣混凝土桩复合地基设计	12

6.1  一般规定	12

6.2  设计要求	12

6.3  承载力计算	12

6.4  变形计算	14

7  施工	17

7.1  一般规定	17

7.2  施工组织与准备	17

7.3  振动沉管成桩施工	18

7.4  长螺旋钻机成桩施工	19

7.5  褥垫层施工	19

8  质量检测与验收	21

8.1  一般规定	21

8.2  复合地基检测	22

8.3  钢渣混凝土桩检测	23

8.4  验证与扩大检测	24

8.5  检测结果评价和检测报告	25

用词说明	27

引用标准名录	28

附：条文说明	29

Contents

1  General provisions	1

2  Terms and Symbols	2

2.1  Terms	2

2.2  Symbols	2

3  Basic Requirements	5

4  Material	6

4.1  Steel slag powder	6

4.2  Steel slag aggregate	6

4.3  Mineral admixtures and additives	7

5  Steel slag concrete mix design	8

5.1  General Provisions	8

5.2  Properties of the mixture	8

5.3  Mechanical properties	8

5.4  Determination of the mix design strength of steel slag concrete	8

5.5  Adjustment and determination of steel slag concrete mix proportion	9

5.6  Durability	10

6  Steel slag concrete pile composite foundation design	12

6.1  General Provisions	12

6.2  Design Requirements	12

6.3  Bearing capacity calculation	12

6.4  Deformation calculation	14

7  Construction	17

7.1  General Provisions	17

7.2  Construction organization and preparation	17

7.3  Vibratory driven pile construction	18

7.4  Long spiral drilling rig pile construction	19

7.5  Mattress padding construction	19

8  Quality Inspection and Acceptance	21

8.1  General Provisions	21

8.2  Composite foundation testing	22

8.3  Steel slag concrete pile testing	23

8.4  Validation and Expansion Testing	24

8.5  Test result evaluation and test report	25

Explanation of Terms Used in This Standard	27

List of Quoted Standards	28

Explanation of the terms	29

1  总则

1.0.1  为使钢渣混凝土桩在工程应用中做到安全适用、技术先进、经济合理，保证工程质量，推动钢渣资源化利用，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于建设工程中钢渣混凝土桩复合地基的设计、施工、检测与验收。

1.0.3  钢渣混凝土桩的材料选用、设计与施工应综合考虑工程地质与水文地质、周边环境条件与要求。

1.0.4  钢渣混凝土桩应用中除应符合本规程的规定外，尚应符合国家和行业现行有关标准的规定。

2  术语和符号

2.1  术语

2.1.1  钢渣粉 steel slag powder

以钢渣为主要原料，磨制成一定细度的粉体（比表面积大于350 m2/kg）。

2.1.2  钢渣细骨料 steel slag fine aggregate

以钢渣为主要原材料，破碎成粒径小于4.75 mm的颗粒。

2.1.3  钢渣粗骨料 steel slag coarse aggregate

以钢渣为主要原材料，破碎成粒径大于4.75 mm，小于20 mm的颗粒。

2.1.4 钢渣混凝土 steel slag concrete

以钢渣粉与水泥胶结材、砂、石、水、钢渣骨料为主要原材料制备的混凝土。

2.1.5  钢渣混凝土桩 steel slag concrete pile

钢渣混凝土桩是由水泥、钢渣粉、钢渣骨料、砂（或石屑）、碎石加水按一定配比拌和形成的刚性桩。

2.1.6  钢渣混凝土桩复合地基 steel slag concrete pile composite foundation

竖向增强体为钢渣混凝土，由钢渣混凝土桩和周围地基土体共同承担荷载的的复合地基。

2.2  符号

对规范中涉及到的符号进行汇总说明，方便查阅。

2.2.1  作用和作用效应

p0——复合地基加固区顶部的附加压力（kPa）；

pz——荷载效应标准组合时，软弱下卧层顶面处的附加压力值（kPa）；

pcz——软弱下卧层顶面处地基土的自重压力值（kPa）；

Δpi——加固区第i层土的平均附加应力增量(kPa)；

Δpj——加固区下第j层土的平均附加应力增量(kPa)。

2.2.2  抗力和材料性能

fspk——钢渣混凝土桩复合地基承载力特征值（kPa）；

fsk——加固后桩间土地基承载力特征值(kPa)；

fak——基础底面下天然地基承载力特征值（kPa）；

faz——软弱下卧层顶面处经深度修正后的地基承载力特征值（kPa）；

Ra——单桩竖向抗压承载力特征值(kN)；

fcu——桩体混合料试块（边长150mm立方体）标准养护28d立方体抗压强度平均值(kPa)；

f——复合地基加固区桩侧等效平均侧摩阻力（kPa）。

qsi——穿越桩身第i层土的桩侧摩阻力特征值(kPa)；

qp——桩端端阻力特征值(kPa)；

Espi——基础底面下加固区第i复合土层的压缩模量(kPa)；

Esi——基础底面下加固区第i层土的压缩模量(kPa)；

Esj——加固区下第j层土的压缩模量(kPa)；

Es——变形计算深度范围内压缩模量的加权当量值（kPa）；

γm——基础埋深以上地基土的加权平均重度（kN/m3）。

2.2.3  几何参数

Ap——单桩截面积(m2)；

d——桩径，钢渣混凝土桩的桩体直径（m）；

de——单根桩分担的地基处理面积的等效圆直径(m)；

s——桩间距，相邻钢渣混凝土桩桩中心之间的距离（m）；

up——桩的截面周长(m)；

D——基础埋置深度（m）；

h——复合地基加固区的深度（m），即钢渣混凝土桩的桩体长度；

li——桩长范围内第i层土的厚度(m)；

lj——加固区下第j层土的厚度(mm)；

s——复合地基总变形量(mm)；

s1——复合地基加固区压缩变形量(mm)；

s1——复合地基加固区下卧土层压缩变形量(mm)；

L——矩形基础底边的长度（m）；

B——矩形基础或条形基础底边的宽度（m）；

a0——基础长度方向桩的外包尺寸（m）；

b0——基础宽度方向桩的外包尺寸（m）。

2.2.4  计算参数和系数

m——复合地基面积置换率、加固区下土层的沉降计算分层数；

n——桩长范围内所划分的土层数；

βp——桩体竖向抗压承载力修正系数；

βs——桩间土地基承载力修正系数；

α——桩端土地基承载力折减系数；

αt——软土地基触变性修正系数；

αs——固结效应修正系数；

ζ——加固区内复合地基压缩模量提高系数；

ψs——复合地基沉降计算经验系数；

Ai——加固土层第i层土的附加应力系数沿土层厚度的积分值；

Aj——加固土层下第j层土附加应力系数沿土层厚度的积分值。

3  基本规定

3.0.1  钢渣混凝土桩复合地基可适用于处理一般黏性土、粉土、砂性土等软弱他地基。设计采用的复合地基承载力特征值不宜大于300kpa，桩身强度不宜超过C20。

3.0.2  钢渣混凝土桩复合地基工程应综合考虑工程地质与水文地质条件、上部结构特点、荷载特征、施工环境等因素，实行全过程质量控制。

3.0.3  钢渣混凝土的配合比设计应满足工作性、强度、耐久性和体积稳定性的要求。施工前应进行配合比试配，并经相关方同意后使用。

3.0.4  钢渣混凝土的力学性能和长期耐久性能应满足桩身设计和工程所处环境类别的耐久性要求。其性能试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081和《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的规定。

3.0.5  复合地基检测应对单桩和复合地基分别进行检测，质量验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的有关规定；质量检验标准应符合《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202的有关规定。

3.0.6  钢渣原料及钢渣混凝土材料所含重金属种类、浸出浓度等指标应符合《危险废物鉴别标准》GB 5085.3和《污水综合排放标准》GB 8978标准的限值要求。

3.0.7  钢渣混凝土所用钢渣骨料应进行陈化、稳定化处理，其稳定性指标应符合现行国家标准《钢铁渣复合料》GB/T 28294等的相关规定，严禁使用不合格或稳定性未经检验的钢渣。

3.0.8  在钢渣骨料的运输、储存、搅拌及施工过程中，应采取有效措施防止扬尘污染，并对废水、废料进行妥善处理。

4  材料

4.1  钢渣粉

4.1.1钢渣粉原材料宜符合下列规定：

1  钢渣粉的活性指标不宜低于S95级，其他性能宜符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的钢渣粉》GB/T 20491的规定；

2  钢渣粉宜符合《用于水泥的钢渣》YB/T 022标准规定的转炉或电炉钢渣，经磁选除铁处理后粉磨达到一定细度的产品，并满足金属铁含量≤2%、氧化亚铁含量≤10%。

4.1.2  钢渣粉使用时的温度不得高于60 ℃，胶结材出厂至使用的时间间隔不得少于7d。

4.1.3  钢渣粉的比表面积宜按现行国家标准《用于水泥和混凝土中的钢渣粉》GB/T 20491规定的试验方法进行测定，氯离子含量宜按现行行业标准《水泥原料中氯离子的化学分析方法》JC/T 420规定的试验方法进行测定。

4.1.4  钢渣粉安定性试验宜符合国家标准《水泥标准度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346的规定。

4.1.5  钢渣粉的强度试验宜符合现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GB/T 17671的规定。

4.2  钢渣骨料

4.2.1  钢渣细骨料的含泥量不宜超过5%，其他性能宜符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定。

4.2.2  钢渣细骨料的性能宜按现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52规定的试验方法进行测定。

4.2.3  钢渣细骨料在使用前宜进行陈化处理，确保体积稳定。

4.2.4  钢渣用作细骨料的级配宜按照现行行业标准《普通预拌砂浆用钢渣砂》	YB/T 4201中的要求，满足表4.2.4指标。钢渣的实际颗粒级配除4.75 mm和600 µm筛档外，可以略有超出，但各级筛累计筛余超出值总和不大于5%。

表4.2.4  钢渣细骨料级配

| 颗粒级配 | 指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级配类别 | 方孔筛累计筛余/% |  |  |  |  |  |
|  | 4.75mm | 2.36mm | 1.18mm | 600µm | 300µm | 150µm |
| Ⅰ区 | 0 | 30~0 | 65~30 | 85~71 | 95~80 | 100~85 |
| Ⅱ区 | 0 | 20~0 | 50~10 | 70~41 | 92~70 | 100~80 |
| Ⅲ区 | 0 | 10~0 | 20~0 | 40~16 | 85~55 | 100~75 |

4.2.5  钢渣粗骨料的性能宜符合现行行业标准《普通混凝土用砂石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定。

4.2.6  钢渣粗骨料宜采用连续级配的钢渣；当粗骨料颗粒级配不符合要求时，可采取多种级配组合的方式进行调整。

4.2.7  钢渣粗骨料最大粒径宜符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666和《混凝土质量控制标准》GB 50164的规定。且要求颗粒洁净、干燥、无杂质，其粒径规格应符合表4.2.7的规定。

表4.2.7  钢渣粗骨料级配

| 骨料规格（mm） | 通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 26.5 | 19.0 | 13.2 | 9.5 | 4.75 |
| 15~20 | 100 | 90~100 | 10~30 | 0~10 | - |
| 10~20 | 100 | 90~100 | 10~40 | 0~15 | - |
| 10~15 | - | 100 | 90~100 | 0~20 | - |
| 5~15 | - | 100 | 90~100 | 50~70 | 0~15 |
| 5~10 | - | - | 100 | 80~100 | 0~15 |
| 3~5 | - | - | - | 100 | 90~100 |

4.2.8  钢渣粗骨料性能宜按现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52规定的试验方法进行测定。

4.3  矿物掺合料及外加剂

4.3.1  矿物掺合料宜采用F类粉煤灰（氧化钙含量小于10%）、硅灰。粉煤灰的性能宜符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596的规定，硅灰的性能宜符合现行国家标准《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690的规定。

4.3.2  矿物掺合料的性能宜符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596、《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690的规定。

4.3.3  矿物掺合料储存时不得与其他材料混杂，且应防止受潮。

4.3.4  采用钢渣骨料的混凝土，宜选用高效减水剂或高性能减水剂，必要时掺加增稠、早强功能的外加剂，提高拌合物的抗离析性能。钢渣混凝土中掺入外加剂的品种与掺量宜根据混凝土强度等级、施工要求、运输距离、混凝土所处环境条件等因素通过试验确定。选用的外加剂应在使用前测定pH值、氯离子含量、硫酸钠含量、总碱量，且满足现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076使用要求。当地下水位较高及土的含水量较大时，宜根据试验确定添加早强剂的掺量。

5  钢渣混凝土配合比设计

5.1  一般规定

5.1.1  钢渣混凝土配合比设计应根据混凝土强度等级、力学性能、施工性能、长期性能和耐久性能要求，在满足工程设计和施工要求的条件下，遵循低水泥用量的原则进行。

5.1.2  钢渣混凝土配合比设计宜采用工程实际应用的原材料；配合比设计所采用的细骨料含水率不宜大于0.5%，粗骨料含水率不宜大于0.2%。

5.1.3  钢渣混凝土的最大水胶比不宜超过0.6。

5.1.4  钢渣混凝土拌合用水和养护用水宜符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定，且拌合用水和养护用水性能宜按现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63规定的试验方法进行测定。

5.2  拌合物性能

5.2.1  钢渣混凝土拌合物具有良好黏聚性、保水性和流动性，不得离析、泌水。

5.2.2  钢渣混凝土拌合物工作性能宜满足工程设计和施工要求，拌合物性能宜按现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080规定的试验方法进行测定。

5.2.3  钢渣混凝土拌合物的初凝时间不宜小于2 h。

5.2.4  钢渣混凝土拌合物的水溶性氯离子含量宜按现行行业标准《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGI/T322规定的快速测定方法进行测定，钢渣混凝土拌合物的水溶性氯离子最大含量不宜大于1.5%。

5.3  力学性能

5.3.1  钢渣混凝土的力学性能应满足设计要求，试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定。

5.3.2  钢渣混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定并应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的规定进行评定。

5.3.3  钢渣混凝土的强度标准值、强度设计值、弹性模量、轴心抗压强度、轴心抗拉疲劳强度设计值、疲劳强度变形模量等应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。

5.4  钢渣混凝土配制强度的确定

5.4.1  钢渣混凝土的配置强度应按下式确定：

|  | （5.4.1） |
| --- | --- |

式中：——混凝土级配强度(MPa)；

——混凝土立方体抗压强度标准值，取混凝土的设计强度等级值(MPa)；

——混凝土强度标准差(MPa)。

5.4.2  钢渣混凝土强度标准差应按下列规定确定：

1  当具有近1个月~3个月的同一品种、同一强度等级混凝土的强度资料，且试件组数不少于30组时，其混凝土强度标准差应按下式计算：

|  | （5.4.2） |
| --- | --- |

式中：——混凝土强度标准差(MPa)；

——第i组试件的抗压强度代表值(MPa)；

——组试件抗压强度的平均值(MPa)；

——试件组数。

当钢渣混凝土强度标准差计算值不小于4.0 MPa时，应按上述标准式的计算结果取值；当混凝土强度标准差计算值小于4.0 MPa时，应取4.0 MPa。

2  当没有近期同一品种、同一强度等级混凝土强度资料时，可按5.0取值。

5.4.3  对于钢渣混凝土，水胶比宜按下式计算：

|  | （5.4.3） |
| --- | --- |

式中：W/B——混凝土水胶比；

，——回归系数，分别取0.796和0.897；

——胶凝材料28d抗压强度实测值(MPa)，且试验方法应按现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GB/T 17671执行。

5.4.4  钢渣混凝土的用水量可按《普通混凝土配合比设计规范》JGJ 55中规定值选取。

5.4.5  钢渣混凝土其他配制参数的计算和取值宜按现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的规定进行。

5.5  钢渣混凝土配合比调整与确定

5.5.1  钢渣混凝土配合比调整与确定可按现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的规定进行。

5.5.2  生产单位可根据使用材料设计常用的钢渣混凝土配合比备用，并宜在使用前予以验证或调整。遇下列情况之一时宜重新进行钢渣混凝土配合比设计：

1  对钢渣混凝土性能有特殊要求时；

2  胶凝材料、外加剂或矿物掺合料等原材料品种、质量有显著变化时。

5.6  耐久性

5.6.1  对钢渣混凝土桩所处环境类别及作用等级做出了规定，见表5.6.2-1及5.6.2  对于不同环境作用等级、设计使用年限的钢渣混凝土宜满足表中的最大水胶比和最小胶凝材料用量。

表5.6.2-1  钢渣混凝土桩的环境分类

| 类别 | 名称 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 反复冻融引起混凝土冻蚀的环境 |
| Ⅱ | 含有海水氯化物近海或海洋环境 |
| Ⅲ | 除冰盐等其他氯化物环境 |
| Ⅳ | 其他化学物质引起混凝土腐蚀的环境 |
| Ⅳ1 | 土中和水中的化学腐蚀环境 |
| Ⅳ2 | 大气污染环境 |
| Ⅳ3 | 盐结晶环境 |

表5.6.2-2  钢渣混凝土桩的环境等级

| 作用等级 | 作用程度的定性描述 |
| --- | --- |
| A | 可忽视 |
| B | 轻度 |
| C | 中度 |
| D | 严重 |
| E | 非常严重 |
| F | 极端严重 |

表5.6.2-3  钢渣混凝土最大水胶比和最小胶凝材料用量

| 环境作用等级 | 设计使用年限 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100年 | 50年 | 30年 |
| A | 0.50，310 | 0.55，290 | 0.60，270 |
| B | 0.45，330 | 0.50，310 | 0.55，290 |
| C | 0.40，350 | 0.45，330 | 0.45，330 |
| D | 0.35，370 | 0.40，350 | 0.40，350 |
| E | 0.31，390 | 0.35，340 | 0.35，340 |
| F | 0.30，410 | 0.31，400 | 0.31，390 |

5.6.3  当用钢渣细骨料替换普通细骨料时，钢渣细骨料的替代率宜在20%-100%。用钢渣粗骨料替换普通粗骨料时，钢渣粗骨料的替代率宜在40%-80%。如需将钢渣掺入特殊环境的混凝土中，实际掺量宜通过试验确定。

5.6.4  矿物掺合料的掺量应通过试验确定，粉煤灰的掺量不宜大于胶凝材料总量的25%，硅灰的掺量不宜大于胶凝材料总量的10%。

5.6.5  有预防混凝土碱骨料反应设计要求的工程，应避免采用具有碱活性的钢渣。

5.6.6  有特殊要求的钢渣混凝土的配合比应通过试验确定。

6  钢渣混凝土桩复合地基设计

6.1  一般规定

6.1.1  钢渣混凝土桩复合地基设计应遵循桩土共同作用理论。复合地基设计前，应在有代表性的场地上进行现场试验或试验性施工，以确定设计参数和处理效果。

6.1.2  钢渣混凝土桩复合地基增强体宜选择中、低压缩性土为桩端持力层。

6.1.3  钢渣混凝土复合地基加固区下一定深度内存在软弱下卧层，应进行软弱下卧层承载力验算。

6.1.4  钢渣混凝土桩复合地基设计时应进行地基变形验算。

6.1.5  位于边坡顶部或附近的钢渣混凝土桩，其稳定性验算按现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB 50330 的要求执行。

6.2  设计要求

6.2.1  钢渣混凝土桩可只在基础范围内布置，应根据建筑物荷载分布、基础形式、地基土性状，合理确定布桩参数。对框架核心筒结构形式，核心筒部位布桩，宜减小桩距、增加桩长或加大桩径，提高复合地基承载力和模量；墙下条形基础，当荷载水平不高时，可采用墙下单排布桩。

6.2.2  桩径宜取350 mm~800 mm。长螺旋钻中心压灌、干成孔成桩宜取350 mm～600 mm；泥浆护壁钻孔灌注成桩宜取600 mm～800 mm。

6.2.3  钢渣混凝土桩桩间距应根据基础形式、设计要求的复合地基承载力、土性、施工工艺等确定：箱基、筏基和独立基础，桩距宜取3～5倍桩径；墙下条基单排布桩宜取3～6倍桩径。

6.2.4  钢渣混凝土桩桩顶与基础之间应设置褥垫层，褥垫层厚度宜取150 mm~300 mm，当桩径大或桩间距大时褥垫层厚度宜取高值。褥垫层材料宜采用中砂、粗砂、级配砂石或碎石等，最大粒径不宜大于30 mm。

6.3  承载力计算

6.3.1  钢渣混凝土桩复合地基承载力特征值，应通过现场复合地基载荷试验确定，初步设计时，应综合考虑桩端承载力、桩侧摩阻力及桩土共同作用的影响，根据现行国家标准《复合地基技术规范》GBT 50783的计算公式估算：

（6.3.1-1）

（6.3.1-2）

式中：fspk——复合地基承载力特征值（kPa）；

Ap——单桩截面积(m2)；

Ra——单桩竖向抗压承载力特征值(kN)；

fsk——加固后桩间土地基承载力特征值(kPa)，应按静载荷试验确定，无试验资料时宜按当地经验取值或可取天然地基承载力特征值；

m——复合地基面积置换率；

d——桩体直径(m)；

de——单根桩分担的地基处理面积的等效圆直径(m)，正三角形布桩：de=1.05s，正方形布桩：de=1.13s，s为桩间距；

βp——桩体竖向抗压承载力修正系数，宜综合复合地基中桩体实际竖向抗压承载力和复合地基破坏时桩体的竖向抗压承载力发挥度，结合工程经验取值，无地区经验时建议取0.8~1.0，桩身强度高时取大值；

βs——桩间土地基承载力修正系数，宜综合成桩施工工艺、钢渣混凝土桩后期微膨胀及复合地基中桩间土地基实际承载力和复合地基破坏时桩间土地基承载力发挥度等影响，结合工程经验取值。无地区经验时可取值：挤土成桩1.0；非挤土成桩0.8~1.0，天然地基承载力较高时取大值。

6.3.2  单桩的竖向抗压承载力特征值Ra应通过单桩竖向抗压载荷试验确定，按单桩极限承载力除以安全系数2取值。初步设计无试验资料时，由桩周土和桩端土的抗力可能提供的单桩竖向抗压承载力特征值按下列公式估算：

（6.3.2）

式中：up——桩的截面周长(m)；

n——桩长范围内所划分的土层数；

li——桩长范围内第i层土的厚度(m)；

α——桩端土地基承载力折减系数，结合工程经验取值，无地区经验时建议取值0.9~1.0；

qsi——第i层土的桩侧摩阻力特征值(kPa)，，可按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007有关规定取值；

qp——桩端端阻力特征值(kPa)，可按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007有关规定取值。

6.3.3  钢渣混凝土桩体试块抗压强度平均值应满足下式要求：

（6.3.3-1）

式中：fcu——桩体混合料试块（边长150mm立方体）标准养护28d立方体抗压强度平均值(kPa)。

当承载力验算考虑基础埋深的深度修正时钢渣混凝土桩增强体桩身强度还应满足下式规定：

（6.3.3-2）

式中：D——基础埋置深度（m），在填方整平地区，可自填土地面标高算起，但填土在上部结构施工完成后进行时，应从天然地面标高算起；

γm——基础底面以上土的加权平均重度（kN/m3），地下水位以下取浮重度。

6.3.4  钢渣混凝土桩复合地基桩端面6d（d桩身直径，桩端扩大头时为扩大头直径）范围以下，存在土压缩模量小于上层土压缩模量1/3的软弱下卧层时，下卧层承载力应按下式验算：

（6.3.4）

式中：pz——荷载效应标准组合时，软弱下卧层顶面处的附加压力值（kPa）；

pcz——软弱下卧层顶面处地基土的自重压力值（kPa）；

faz——软弱下卧层顶面处经深度修正后的地基承载力特征值（kPa）。

6.3.5  钢渣混凝土桩复合地基承载力的基础宽度承载力修正系数应取0；基础埋深的承载力修正系数应取1.0。修正后的复合地基承载力特征值应按下式计算：

（6.3.5）

式中：fa——经深度修正后的复合地基承载力特征值（kPa）；

γm——基础埋深以上地基土的加权平均重度（kN/m3）。

6.3.6  对软弱土场地，软土的触变性和固结效应影响钢渣混凝土桩复合地基承载力。其影响通过引入修正系数进行调整，修正公式如下：

（6.3.6）

式中：αt——触变性修正系数，通常根据土层深度和水位变化等因素确定，在钢渣混凝土桩中取值应大于1；

αs——固结效应修正系数，通常依据土体的压缩性和固结时间等因素进行调整，在钢渣混凝土桩中取值应小于1。

6.4  变形计算

6.4.1  钢渣混凝土桩复合地基的沉降变形计算可采用沉降分层总和法，钢渣混凝土桩复合地基的沉降由垫层压缩变形量、加固区复合土层压缩变形量(s1)和加固区下卧土层压缩变形量(s2)组成。当垫层压缩变形量小，且在施工期已基本完成时,可忽略不计。复合地基沉降可按下式计算

（6.4.1）

式中：s——复合地基总沉降变形量(mm)；

s1——复合地基加固区压缩沉降变形量(mm)；

s2——复合地基加固区下卧土层压缩沉降变形量(mm)。

6.4.2  加固区复合土层压缩变形量(s1)可按采用现行行业标准《建筑地基处理技术规范》JGJ 79中方法，采用等效模量计算沉降变形，按下列公式计算：

（6.4.2-1）

（6.4.2-2）

（6.4.2-3）

式中：Δpi——加固区第i层土的平均附加应力增量(kPa)；

ζ——加固区内复合地基压缩模量提高系数；

Espi——基础底面下加固区第i复合土层的压缩模量(kPa)；

Esi——基础底面下加固区第i层土的压缩模量(kPa)，应取土的自重压力至自重压力与附加压力之和的压力段计算；

fak——基础底面下天然地基承载力特征值（kPa）；

ψs——复合地基沉降计算经验系数，经验系数应根据地区沉降观测资料统计确定，无经验资料时可采用表6.4.2的数值。

表中：Es——变形计算深度范围内压缩模量的加权平均值（kPa），计算深度包括加固区和加固区下部分土层。

表6.4.2  变形计算经验系数ψs

| Es（MPa） | 4.0 | 7.0 | 15.0 | 20.0 | 35.0 | 45.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复合地基 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 0.15 |

6.4.3  复合地基加固区下卧土层压缩变形量(s2)计算应符合国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定。

可按下式计算：

（6.4.3）

式中：m——加固区下土层的沉降计算分层数；

Δpj——加固区下第j层土的平均附加应力增量(kPa)；

lj——加固区下第j层土的厚度(mm)；

Esj——加固区下第j层土的压缩模量(kPa)；

6.4.4  变形计算深度范围内压缩模量的加权平均值，应按下式计算：

（6.4.4）

式中：Ai——加固土层第i层土的附加应力系数沿土层厚度的积分值；

Aj——加固土层下第j层土附加应力系数沿土层厚度的积分值。

7  施工

7.1  一般规定

7.1.1  正式施工前，施工工艺应经过现场工程试验验证。

7.1.2  进场材料应具有相应的质量证明文件，并应按规定见证取样、检验。外加剂应具有使用说明书，出厂合格证明材料。

7.1.3  施工单位应根据工程实际辨识危险源和重大危害因素、重要环境因素，并有针对性的制定预防和控制措施。

7.1.4  冬期施工时，应采取相应的措施，混凝土入孔温度不应低于5 ℃。

7.1.5  混凝土充盈系数应满足设计要求。

7.1.6  成孔施工过程中发现地层与勘察资料不符时，应查明情况，会同设计单位采取有效处理措施。

7.1.7  成桩过程中，应抽样制做钢渣混凝土试块，每台机械每台班不宜少于1组。

7.2  施工组织与准备

7.2.1  正式施工前，应取得以下资料：

1  通过审查的地基处理设计文件及图纸会审纪要；

2  通过审查的岩土工程勘察报告；

3  施工现场测量控制点及相关资料；

4  施工技术要求；

5  施工区域内和周边一定范围内的地上及地下设施的相关资料；

6  同类施工场地的施工经验；

7  和地基处理施工有关的法律法规、标准和规范。

7.2.2  施工单位应编制施工组织设计；特殊地质条件或有特殊技术要求的，应编制专项施工技术方案和专项安全方案。

7.2.3  项目部应对施工人员进行技术、安全、环保等交底工作，交底记录应按规定签字归档。

7.2.4  施工现场应满足供水、供电、道路、排水等要求，地上、地下障碍物应处理完毕，施工用的临时设施准备就绪。

7.2.5  施工现场应做好水、电管线的布置工作，道路、基坑坡道应满足设备通行要求，对不满足要求的软弱场地应加固处理。

7.3  振动沉管成桩施工

7.3.1  成孔施工应满足下列要求：

1  振动沉管成孔灌注桩（包括多点振动施工工艺）适宜于人工填土、淤泥质土、黏性土、粉土、砂土地层；

2  振动沉管成孔灌注桩应根据土质情况和荷载要求，分别选用单打法、复打法、反插法等。单打法可用于含水量较小的土层，且宜采用预制桩尖；反插法及复打法可用于饱和土层；

3  成桩机械应经鉴定合格，不得使用不合格机械。钻孔机具及工艺的选择，应根据桩型、钻孔深度、土层情况及处理条件综合确定；

4  振动沉管施工工艺应进行试验性施工，且需符合以下要求：

1）应选择具有代表性的场地进行试验；

2）检验振动沉管成桩工艺的可行性、可靠性和适宜性；

3）检验并确定留振时间和提升速度；

4）确定合适的振动桩锤功率；

5  成孔设备就位后，应平整、稳固，确保在成孔过程中不发生倾斜和偏移。应在成孔钻具上设置控制深度的标尺，并应在施工过程中进行观测记录。

6  当遇有松散饱和粉土或淤泥质土等软弱地层时，宜采取隔桩跳打措施。

7.3.2  成桩施工应满足下列要求：

1  振动沉管成桩施工应符合下列规定：

1）振动沉管灌注成桩施工的坍落度宜为80 mm~100 mm;

2）施工桩顶标高宜高出设计桩顶标高不少于0.5 m；

3）拔管速度宜为1.2 m/min～1.5 m/min，在软弱土层中宜控制在0.6 m/min～0.8 m/min；采用活瓣桩尖时宜选用较大值，采用预制桩尖时可选用较小值；

4）混凝土的充盈系数不得小于1.0；对于充盈系数小于1.0的桩，应全长复打；

2  反插法施工质量控制应符合下列规定：

1）桩管灌满混凝土后，应先振动再拔管，拔管高度0.5 m～1.0 m，反插深度宜为0.3 m～0.5 m；在拔管过程中，应分段添加混凝土，管内混凝土面应高于地下水位1.0 m；

2）桩端1.5 m范围内，反插次数不宜少于两次；

3）淤泥质地层施工时，应减少拔管高度和反插深度，在流动性淤泥中不宜使用反插法；

4）流塑状淤泥质中不宜采用反插法。

3  振动沉管施工工艺（包括多点振动）施工允许偏差，应符合下列规定：

1）桩径允许偏差：不小于设计值；

2）桩长允许偏差：不小于设计值；

3）垂直度允许偏差：1%；

4）D<500 mm，桩位允许偏差70+0.01H；D>500 mm，桩位允许偏差100+0.01H。其中H为桩基施工面至设计桩顶的距离，（mm）；D为设计桩径(mm)。

7.4  长螺旋钻机成桩施工

7.4.1  成孔施工应满足下列要求：

1  长螺旋钻孔施工适用于黏性土、粉土、砂土和素填土地基，对噪声或泥浆污染要求严格的场地可优先选用，穿越卵石夹层时应通过试验确定适用性；

2  长螺旋钻机的各项性能参数应满足场地工程地质、水文地质条件及施工图设计的成孔要求；

3  钻机就位应符合下列规定：

1）钻机钻头应对准桩位，钻头与桩位点的允许偏差不应大于20 mm；

2）钻机塔身应保持垂直，垂直度的允许偏差不应大于0.5%。

4  成孔施工应符合下列规定：

1）开钻前钻头阀门应封闭；

2）钻进速度宜先慢后快；

3）当钻杆摇晃或难以钻进时，应放慢钻进速度或停机，查明原因并采取措施后继续钻进，禁止强行钻进。

5  钻孔深度应根据设计桩长及施工地面标高确定；

6  长螺旋钻孔压灌桩施工允许偏差，应符合6.3.1的相关规定：

7.4.2  成桩施工应满足下列要求：

1  混凝土宜采用和易性较好的预拌混凝土，强度等级应符合设计要求，初凝时间宜大于6 h，灌注前坍落度宜为180 mm~220 mm；

2  混凝土泵应根据桩径进行选型，与钻机的距离不宜超过60 m；

3  钻至设计标高后，应先泵入混凝土并停顿10 s～20 s，再缓慢提升钻杆。提钻速度应根据土层情况确定，并应与混凝土泵送量相匹配；

4  桩身混凝土的泵送压灌应连续进行；

5  施工桩顶标高宜高出设计桩顶标高不少于0.5 m；

7.5  褥垫层施工

7.5.1  褥垫层施工前，桩头的处理应满足下列要求：

1  桩身混凝土强度应符合设计要求，且不宜低于设计强度的70%；

2  应采用专用设备进行环形切槽，切断桩头混凝土。环切后，应采用合理的机械或人工方式从侧向破除桩头，严禁使用强力冲击或拉拽等可能损伤有效桩体的施工方法；

3  凿除至设计标高后，桩头表面应平整、坚实，无松动物和残余浮浆；

4  桩顶标高允许偏差应符合规范要求。

7.5.2  褥垫层施工前应清除浮土、淤泥和杂物，平整场地。

7.5.3  褥垫层材料进场后应对材料进行检验，材料质量应满足设计要求。

7.5.4  褥垫层材料可为粗砂、中砂、级配砂石或碎石，碎石粒径宜为5 mm~16 mm，不宜选用卵石。

7.5.5  当地基土含水量较大时，不宜采用动力夯实法。

7.5.6  分段施工时，接缝处应做成斜坡（坡度1:3），碾压时应跨缝碾压，上下层接缝应错开并不小于500 mm。

7.5.7  坑洼、隆起时应采用同类材料填补、找平后补压。

8  质量检测与验收

8.1  一般规定

8.1.1  	钢渣混凝土桩复合地基检测分为以钢渣混凝土材料为桩体的复合地基检测、基桩检测。应根据检测目的合理选择检测方法。

1  复合地基检测。地基检测内容包括复合地基承载力、变形参数。检测方法可选择浅层平板载荷试验。

2  钢渣混凝土桩检测。基桩检测内容包括桩身完整性和承载力检测。桩身完整性检测可采用钻芯法、高应变法和低应变法等。单桩竖向抗压承载力检测可采用单桩竖向抗压静载试验和高应变法。

接受委托

调查、资料收集

制定检测方案

定检测方案

制定检测方案

检测试验前准备

现场检测

数据分析和结果评价

检测报告

验证检测、扩大检测

仪器设备校准、率定

重新检测

8.1.2  	检测工作的程序，应按图8.1.2进行。

图8.1.2  	检测工作程序框图

8.1.3  	调查、资料收集宜包括下列内容：

1  收集被检测工程的岩土工程勘察资料、地基基础设计及施工资料；了解施工工艺和施工中出现的异常情况。

2  进一步明确委托方的具体要求。

3  分析检测项目现场实施的可行性。

8.1.4  	检测单位应根据调查结果和确定的检测目的，选择检测方法，制定检测方案。检测方案宜包含以下内容：工程概况，检测方法及其所依据的规范标准，检测数量，抽样方案，所需的机械设备和人工配合，试验时间要求；必要时还应包括桩头开挖、加固、处理，场地平整，道路修筑，供水供电等要求。根据现场试验结果，判断所选择的检测方法不能满足检测目的时，应重新选择检测方法，制定检测方案。不能完全满足检测目的的检测结果，不能计入抽检数量。

8.1.5  	工程验收检测的抽检数量应按单位工程计算。当单位工程由若干个子单位工程组成时，抽检数量宜按子单位工程计算。

同一单位工程采用不同地基和桩的类型时，应分别确定检测方法和抽检数量；同一单位工程中采用不同桩型或不同地基处理方法的，宜分别确定检测方法和抽检数量。

小区工程中，地基设计等级为丙级，且各单位工程的工程桩总数少于30根或地基处理面积小于300 m2，经工程质量各方责任主体共同确认，可将地质条件相近、施工工艺相同的若干个单位工程合并起来确定抽检数量，但应对每单位工程进行承载力抽检，承载力检测抽检数量：当采用单桩静载试验时不得少于3根、当采用高应变法时不得少于5根、当采用平板载荷试验时不得少于3点。对地基处理面积超过20000 m2或工程桩总数超过2000根的大型单位工程，超过部分的抽检数量可适当减少，但不应少于相应规定检测数量的50%。对补桩、加固处理后的桩应进行抽检。

8.1.6 	 当发现检测数据异常或对检测结果有怀疑时，应查找原因，必要时应重新检测。低应变法、高应变法可在原受检桩上重新进行检测。

8.1.7  	检测用计量器具应进行校准。仪器设备性能应符合相应检测方法的技术要求。

仪器设备使用时应按校准结果设置相关参数。检测前应对仪器设备检查调试，检测过程中应加强仪器设备检查，必要时在检测前和检测过程中应对仪器进行校准或率定。

8.1.8  现场检测期间，除应执行本规范的有关规定外，还应遵守国家有关安全生产的规定；当现场操作环境不符合仪器设备使用要求时，应采取有效的措施，保证仪器设备的正常工作。

8.2  复合地基检测

8.2.1  	复合地基检测应选择两种或两种以上的检测方法，并应符合先简后繁、先粗后细、逐渐加深的检测原则。

8.2.2  复合地基检测宜在合理间歇时间后进行。

8.2.3  复合地基检测抽检位置应按下列情况综合确定：

1  施工出现异常情况的部位；

2  设计认为重要的部位；

3  局部岩土特性复杂可能影响施工质量的部位；

4  当采取两种或两种以上检测方法时，应根据前一种方法的检测结果确定 后一种方法的抽检位置；

5  同类地基的抽检位置宜均匀分布。

8.2.4  	复合地基应进行复合地基平板载荷试验，单位工程抽检平板载荷试验点数量应为总桩数的0.5%~1%，且不得少于3点。同一单位工程复合地基平板载荷试验形式可选择多桩复合地基平板载荷试验或单桩复合地基平板载荷试验，也可一部分试验点选择多桩复合地基平板载荷试验而另一部分试验点选择单桩复合地基平板载荷试验。

8.2.5  复合地基在进行平板载荷试验前，应采用合适的检测方法对复合地基的桩体施工质量进行检测，抽检数量：当采用低应变方法时，单位工程抽检数量应为总桩数的10%，且不得少于10根；当采用单桩竖向抗压载荷试验、钻芯法时，抽检数量不应少于总桩数的0.5%，且不得少于3根。检测方法和抽检数量还应符合下列规定：

1  应进行单桩竖向抗压载荷试验，有可靠的检测经验时也可采用高应变法进行检测，抽检数量不小于5%并不小于5根。

2  基桩的施工质量或缺陷的验证应采用钻芯法进行检测。

3  应采用低应变法或高应变法进行桩身完整性检测，抽检数量不应少于总桩数的10%。

8.2.6  	当设计有要求时，应对复合地基桩间土进行抽检，检测方法和抽检数量宜参照现行有关规范的规定。

8.3  钢渣混凝土桩检测

8.3.1  	工程桩验收应进行桩身完整性检测和单桩承载力检测。宜先进行桩身完整性检测，后进行承载力检测；当基础埋深较大时，桩身完整性检测宜在基坑开挖至基底标高后进行。

8.3.2 	 从成桩到开始试验的间歇时间应符合下列规定：

1  当采用低应变法检测时，受检桩桩身混凝土强度不得低于设计强度等级的70%或预留立方体试块强度不得小于15 MPa。

2  当采用钻芯法检测时，受检桩的混凝土龄期不得小于28 d或预留立方体试块强度不得低于设计强度等级。

3  高应变法和静载试验的间歇时间：灌注桩的混凝土龄期不得小于28 d。或预留同条件试块强度达到设计要求且满足如下养护龄期，即在施工成桩后，对于砂土，不宜少于7 d；对于粉土，不宜少于10 d；对于非饱和黏性土，不宜少于15 d；对于饱和黏性土，不宜少于25 d；对于桩端持力层为遇水易软化的风化岩层，不应少于25 d。

8.3.3  	桩身完整性和单桩承载力抽样检测的受检桩宜按下列情况综合确定：

1  施工质量有疑问的桩；

2  设计认为重要的桩；

3  局部地质条件出现异常的桩；

4  当采用两种或两种以上检测方法时，宜根据前一种检测方法的检测结果 来确定后一种检测方法的受检桩；

5  同类型桩宜均匀分布。

8.4  验证与扩大检测

8.4.1  当对检测结果有异议时，应在原试验点附近重新选点进行试验或在原受检桩上进行验证检测，验证检测的抽检数量宜根据实际情况确定。验证检测应符合下列规定：

1  可根据平板载荷试验结果，分析评价地基承载力检测结果。

2  桩身浅部缺陷可采用开挖验证。

3  桩身存在缺陷有可能影响到桩的承载力时可采用静载试验进行验证。

4  可采用钻芯法、高应变法验证低应变法检测结果。

5  可采用单桩竖向抗压静载试验验证高应变法单桩承载力检测结果。

8.4.2  当检测结果不满足设计要求时，应进行扩大抽检。扩大抽检应采用原抽检用的检测方法或准确度更高的检测方法。扩大抽检的数量宜按不满足设计要求的桩数加倍扩大抽检：

1  当平板载荷试验、单桩承载力检测或钻芯法抽检结果不满足设计要求时，应按不满足设计要求的数量加倍扩大抽检。

2  当采用低应变法抽检桩身完整性所发现的Ⅲ、Ⅳ类桩之和大于抽检桩数的20%时，应按原抽检比例扩大抽检，当两次抽检的Ⅲ、Ⅳ类桩之和仍大于抽检桩数的20%时，该批桩应全数检测。当Ⅲ、Ⅳ类桩之和不大于抽检桩数的20%时，应研究确定处理方案或扩大抽检的方法和数量。

3  当采用高应变法抽检桩身完整性所发现的Ⅲ、Ⅳ类桩之和大于抽检桩数的20%时，应按原抽检比例扩大抽检。当Ⅲ、Ⅳ类桩之和不大于抽检桩数的20%时，应研究确定处理方案或扩大抽检的方法和数量。

4  当桩的混凝土强度检测结果不满足设计要求时，应按不满足设计要求的数量加倍扩大抽检。检测方法宜采用钻芯法。

8.4.3  验证检测和首次扩大抽检后，应根据检测结果，由监理单位或建设单位会同检测、勘察、设计、施工单位共同研究确定处理方案或进一步抽检的方法和数量。当对检测结果有怀疑或有争议但又不具备重新检测和验证检测条件时，应由监理单位或建设单位会同检测、勘察、设计、施工单位共同研究确定处理方案。

8.5  检测结果评价和检测报告

8.5.1  平板载荷试验应给出每个点的承载力特征值和单位工程的地基承载力特征值，并给出单位工程的地基承载力特征值是否满足设计要求的结论。

8.5.2  	桩身完整性检测结果应给出每根受检桩的桩身完整性类别。桩身完整性分类应符合表8.5.2的规定。

表8.5.2	  桩身完整性分类表

| 桩身完整性类别 | 分类原则 |
| --- | --- |
| Ⅰ类桩 | 桩身完整 |
| Ⅱ类桩 | 桩身有轻微缺陷，不会影响桩身结构承载力的正常发挥 |
| Ⅲ类桩 | 桩身有明显缺陷，对桩身结构承载力有影响 |
| Ⅳ类桩 | 桩身存在严重缺陷 |

注：1、对于Ⅲ、Ⅳ类桩桩身缺陷对桩身结构承载力的影响程度应通过静载试验确定。对于Ⅱ类桩，缺陷埋深小于5d时，应开挖验证；

2、Ⅳ类桩应进行工程处理。

8.5.3  	桩的承载力检测结果应给出每根受检桩的承载力是否满足设计要求的结论。

8.5.4  	受检桩检测后可能影响该桩的正常使用时，应在检测报告中予以说明。

8.5.5  	检测报告应结论准确、用词规范，对容易混淆的术语和概念应以本规范为准。

8.5.6  	检测报告应包含以下内容：

1  委托方名称，工程名称、工程地点，建设、勘察、设计、监理和施工单位，基础类型，设计要求，检测目的，检测依据，检测数量，检测日期；

2  主要岩土工程勘察资料；

3  检测对象的编号、位置和相关施工情况；

4  主要检测仪器设备和参与检测的人员配置；

5  检测方法；

6  实测与计算分析图表和检测数据汇总结果；

7  检测过程中的异常情况描述（必要时）；

8  检测结论。

本标准用词说明

1  为了便于执行本标准，对于条文中要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：正面词采用“必须”，反面词采用“禁止”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准、规范执行时，写法为：“应按……执行”或“应符合……要求（或规定）”。

引用标准名录

《混凝土外加剂》GB 8076

《建筑地基基础设计规范》GB 50007

《混凝土结构设计规范》GB 50010

《混凝土质量控制标准》GB 50164

《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202

《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

《水泥标准度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346

《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596

《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GB/T 17671

《用于水泥和混凝土中的钢渣粉》GB/T 20491

《砂浆和混凝土用硅灰》GB/T 27690

《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080

《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107

《复合地基技术规范》GB/T 50783

《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52

《普通混凝土配合比设计规范》JGJ 55

《混凝土用水标准》JGJ 63

《建筑地基处理技术规范》JGJ 79

《建筑桩基技术规范》JGJ 94

《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322

《长螺旋钻孔压灌桩技术标准》JGJ/T 419

《水泥原料中氯离子的化学分析方法》JC/T 420

《用于水泥的钢渣》YB/T 022

《普通预拌砂浆用钢渣砂》YB/T 4201

中国工程建设标准化协会标准

钢渣混凝土桩应用技术规程

T/CECS ×××－202×

条文说明

制定说明

《钢渣混凝土桩应用技术规程》编制过程中，编制组系统调研了钢渣混凝土桩的材料选用、设计方法、施工工艺、质量检验与工程验收等方面的实践经验，在总结国内相关工程应用成果并参考国内外先进标准的基础上，制定了涵盖材料、设计、施工、检测与验收全过程的技术规定。

钢渣混凝土桩具有适用地层广、施工灵活、质量可靠、工效高、成本低和低碳环保等特点，是一种承载力良好、材料利用率高的桩型，符合资源节约型社会建设需求，在地基处理领域具有广阔应用前景。本规程适用于各类建设工程中不同地层条件下的钢渣混凝土桩材料选用、设计、施工、检测与监测工作。

为便于广大技术和管理人员在使用《钢渣混凝土桩应用技术规程》时能正确理解和执行条款规定，编制组按章、节、条顺序编制了条文说明，对条款规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项等进行了说明。本条文说明不具备与标准正文及附录同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目  录

1  总则	33

4  材料	35

5  钢渣混凝土配合比设计	36

6  钢渣混凝土桩复合地基设计	38

6.1  一般规定	38

6.2  设计要求	38

6.3  承载力计算	39

6.4  变形计算	41

7  施工	42

8  质量检测与验收	43

8.1  一般规定‌	43

8.2  复合地基检测规定‌	44

8.3  基桩检测规定‌	44

8.5  验证与扩大检测‌	45

8.6  检测结果评价和检测报告‌	45

Contents

1  General provisions	33

4  Material	35

5  Steel slag concrete mix design	36

6  Steel slag concrete pile composite foundation design	38

6.1  General provisions	38

6.2  Design requirements	38

6.3  Bearing capacity calculation	39

6.4  Deformation calculation	41

7  Construction	42

8  Quality Inspection and Acceptance	43

8.1  General Provisions ‌	43

8.2  Composite foundation testing ‌	44

8.3  Pile foundation inspection regulations	44

8.5  Validation and expansion testing	45

8.6  Test result evaluation and test report ‌	45

1  总则

1.0.1  国家在“双碳”（碳达峰、碳中和）战略指引下，大力倡导绿色建材和低碳施工技术。作为钢铁生产中的主要副产品，钢渣长期堆积不仅占用大量土地，还可能引发环境污染。在这一背景下，将钢渣应用于混凝土桩中，既可将其转化为宝贵的工程材料，又能减少对传统水泥的依赖，从而降低能耗与碳排放，降低环境污染，契合国家“绿色低碳”的发展理念。

钢渣作为固废，可用到混凝土中作为胶凝材料和骨料，但成型的钢渣混凝土存在体积安定性导致体积膨胀等问题，导致在结构工程应用中可能存在危害。当混凝土混合料中钢渣含量超出一定含量时，所形成结构的初始强度较低，对建筑整体稳定性产生一定的危害，限制了钢渣大范围应用到建筑领域中。经过大量文献调研、实地考察以及与企业交流，发现钢渣作为桩体材料应用到复合地基中，拥有转危害为优势的效果。首先复合地基由于桩土共同受力的加固方式，可更大程度地发挥土体潜力，所以对桩体强度的要求较低。在复合地基中，由于对桩体强度的要求较低，可以适当增加钢渣含量降低SSC强度，从而增大钢渣利用率。其次，钢渣的膨胀性，一定程度上可挤密桩周土体，加强复合地基承载能力。因此，使用钢渣混凝土桩复合地基加固具备合理的理论优势和技术可行性。

近年来，中冀建勘集团有限公司系统开展固废在岩土工程中的资源化利用研究，针对城市建设中产生的多种典型固废（包括渣土、建筑垃圾、市政固废与工业固废等）进行系统分类与特性分析，并以此为基材，研发适配的固化剂与土体改良工艺。团队持续推动固废利用技术在勘察、设计、施工与检测等方面的创新，逐步形成以固废资源化应用为核心的技术体系。2022年起，与石家庄铁道大学合作，系统开展钢渣混凝土桩复合地基的理论体系构建与工程实践研究，重点围绕钢渣混凝土材料性能、成桩机理与复合地基设计方法等方面展开攻关，形成了一套完整的理论与技术体系，并在实际工程中验证了其可行性。

本规程的编制基于河北、山东、陕西等地多项工程案例的系统分析与数据统计。案例应用效果表明，钢渣混凝土桩复合地基技术适用于我国多个地区不同地层条件，具备良好的工程适用性。

随着“双碳”战略的深入推进，建筑行业绿色低碳转型已成为必然趋势。钢渣混凝土桩复合地基技术不仅有助于推动钢渣资源化利用、减轻环境负荷，也在降低工程成本、提升施工效率方面展现出显著潜力。然而，该技术目前仍处于发展阶段，相关标准尚不完善，一定程度上制约了其规模化推广应用，也存在一定的技术风险。本规程的制定旨在为该技术的规范化应用提供依据，推动其健康、有序发展。

为统一钢渣混凝土桩复合地基的设计方法、施工工艺及验收标准，保障结构安全与工程质量，制定本技术规程。本规程明确了钢渣混凝土桩复合地基在材料性能、设计计算、施工控制与质量检验等方面的技术要求，适用于各类工程条件下该技术的规范化应用。规程编制基于国内外钢渣混凝土及复合地基领域的最新研究成果与工程实践，重点参考了现行国家标准与行业规范，系统集成了材料设计、桩基施工、现场检测与工程验收等关键环节的技术要求。内容涵盖钢渣混凝土配合比设计、桩体成型工艺、复合地基质量检测方法及验收标准，形成完整的技术体系。

本规程在多位业内专家的参与下，经多轮专题研讨与评审修订后形成征求意见稿。现面向行业公开征求修改意见，以期进一步完善内容，推动钢渣混凝土桩技术的标准化与工程应用，促进工业固废资源化利用，支撑土木工程绿色低碳发展。

1.0.2  本条规定明确了钢渣混凝土桩复合地基的适用范围，适用于各类型地层；当地下水具有腐蚀性或流动性时，需确认地下水对钢渣混凝土材料的影响可控后，方可按本规程的相关内容实施。在湿陷性黄土、膨胀土、红黏土、冻土、盐渍岩土等特殊性土地区应用钢渣混凝土桩时，应持更为谨慎的态度，充分进行前期的地质勘察与试验验证，通过先批次试验桩评价作为设计与施工依据。

1.0.3  本规程强调了原材料选择与质量控制的重要性。由于钢渣混凝土的性能受固废种类、固化剂品质、外加剂种类及掺量等多种因素影响，因此必须建立严格的材料检验与验收制度。

4  材料

4.1.1  本条规定了钢渣混凝土生产所用原材料的性能要求及处理方法。

4.1.2  当钢渣粉温度超过60 ℃，或出厂至使用时间间隔不足7天时，易导致钢渣混凝土拌合物出现速凝现象，且工作性损失速率过快。

4.2.1  细骨料中杂质及有害物质对混凝土耐久性具有重要影响。为保证结构耐久性，钢渣混凝土所用细骨料性能应作相应规定。细骨料含泥量增加不仅会降低拌合物的工作性，还会削弱水泥石与骨料界面的黏结性能，从而影响混凝土的力学性能并增大收缩。当细骨料含泥量低于8%时，对钢渣混凝土性能无显著不利影响；但为保障工程质量，本标准将细骨料含泥量上限设定为5%。

4.2.5  钢渣用作粗骨料的技术要求与普通混凝土用粗骨料相同，宜符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定。

4.2.6  因钢渣生产条件差异，其粗骨料通常难以完全符合连续级配要求。为合理调整粗骨料级配，宜采用多种级配组合的方式进行优化。

4.2.8  钢渣作为粗骨料的技术性能测试方法，与普通混凝土用粗骨料一致，应按照相关行业标准执行。

4.3.1  钢渣混凝土中可掺入适量矿物掺合料。掺入F类粉煤灰有助于改善拌合物工作性能，但随着掺量提高，混凝土强度有所下降。通常，F类粉煤灰掺量不宜超过胶凝材料总量的30%。硅灰亦可作为掺合料使用，其主要作用并非改善工作性或提高强度，而是增强混凝土的耐久性，特别是降低钢渣混凝土的电通量。

4.3.2  钢渣混凝土所用常用矿物掺合料的技术要求与普通混凝土一致，其检验与评定应按照国家现行相关标准执行。

4.3.3  不同矿物掺合料的功能、效率及合理掺量存在差异。为防止混杂使用并确保质量，各类掺合料应分开储存。

4.3.4  采用钢渣骨料的混凝土与通用硅酸盐水泥体系存在差异，外加剂在该体系中的作用效率亦不同于普通混凝土。因此，必要时应通过试验验证所选外加剂的适用性，并确定其适宜掺量。

5  钢渣混凝土配合比设计

5.1.1  本条规定了钢渣混凝土配合比设计应遵循的基本原则。钢渣混凝土拌合物黏度较大，硬化体收缩较明显，遵循低胶凝材料用量与低用水量的原则，是确保其综合性能及经济适用性的重要措施。

5.1.2  长期工程实践表明，以工程实际使用的原材料及干燥状态骨料为基准进行配合比设计，具有良好可操作性且应用效果理想，已为行业广泛接受。

5.1.3  控制最大水胶比是保证钢渣混凝土力学性能与耐久性能的关键措施。现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010对不同环境条件下的混凝土最大水胶比已有明确规定，钢渣混凝土配合比设计应遵循该规范要求。

5.2.1、5.2.2  拌合物工作性对工程质量具有重要影响。钢渣混凝土通常具有较好的黏聚性与保水性，但流动性较低。对于低强度等级的钢渣混凝土，其保水性对水胶比变化较为敏感，易出现泌水现象。拌合物坍落度经时损失受初始坍落度、温度、凝结时间及运输时间等因素影响。因此，应结合具体工程条件合理控制与调整拌合物工作性。采用泵送施工时，拌合物坍落度损失宜控制在30 mm/h以内，以确保可泵性。

5.2.3  当钢渣混凝土初凝时间小于2小时时，收缩裂缝风险较高。可通过掺加缓凝剂延长凝结时间，以满足连续施工要求。缓凝剂的种类与掺量应经试验确定。

5.2.4  限制拌合物中水溶性氯离子含量，旨在保障钢渣混凝土结构的耐久性。

5.3.1~5.3.3  本部分规定了钢渣混凝土力学性能的技术要求、检验方法，以及结构设计时主要性能指标的取值原则

5.4.1、5.4.2  普通强度等级钢渣混凝土的配制强度应满足95%强度保证率的要求。根据编制组开展的配合比设计专项研究结果，钢渣混凝土抗压强度测试数据离散性较大。为此，本标准对不同强度等级钢渣混凝土的强度标准差取值，在现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55基础上适当提高，以确保结构实体强度的可靠性。

5.4.4  钢渣混凝土的标准稠度需水量一般为15%～23%，低于通用硅酸盐水泥。在拌合物坍落度相同的条件下，其用水量较同强度等级普通混凝土低5kg～10kg。

5.4.5  本条规定了钢渣混凝土配合比设计中其他参数的计算与确定原则。

5.5.1  钢渣混凝土配合比的调整与验证原则与现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55保持一致。鉴于钢渣混凝土应用尚未普及，配合比设计资料积累有限，实际生产中应加强配合比设计与试验验证工作。

5.5.2  本条规定了需要重新进行配合比设计的条件

5.6.9  对于有特殊要求或高耐久性要求的钢渣混凝土，目前积累的配合比设计数据较少，尚未形成统一的配制方法。为确保工程质量，此类配合比应在可靠的试验验证基础上确定。

6  钢渣混凝土桩复合地基设计

6.1  一般规定

6.1.1  钢渣混凝土桩与桩间土体、褥垫层共同承担外部荷载构成复合地基。桩体与土体之间的协同受力，桩端承载力和桩侧摩阻力作用协调配合，以增强地基的承载力和减小地基变形。

复合地基处理的设计、施工参数有很强的地区性，因此强调在没有地区经验时应在有代表性的场地上进行现场试验或试验性施工，并进行必要的测试，以确定设计参数和处理效果。

钢渣混凝土桩与素混凝土桩在受力和变形特性方面没有什么区别，区别仅在于桩身材料的构成不同。

6.1.2  钢渣混凝土桩具有较强的置换作用，其他参数相同，桩越长、桩的荷载分担比（桩承担的荷载占总荷载的百分比）越高。

设计时宜将桩端落在较好的各类土层上，这样可以很好地发挥桩的端阻力，也可避免场地土性变化大可能造成建筑物的沉降不均匀。

6.1.3  钢渣混凝土处理区一定深度以下，若存在软弱土，可引起大量沉降或不均匀沉降，影响上部建筑的正常使用。

6.1.4  钢渣混凝土桩复合地基设计时应进行地基变形验算。特别对于地基土土性变化大，若只进行承载力设计，可能会出现变形过大或严重不均匀情况，影响建筑物的正常使用。

6.1.5  钢渣混凝土桩工程也可用于山区丘陵地区，或附近存在基坑的情况。

6.2  设计要求

6.2.1  钢渣混凝土桩可只布置在基础范围，对软弱地基或可液化土地基，必要时在基础范围外可打设一定数量的砂石桩，加快地基固结。

6.2.2  钢渣混凝土桩的桩径宜取350 mm~800 mm，桩径过小，施工质量不宜控制，桩径过大，需增加褥垫层的厚度才能保证桩土共同承担上部结构传来的荷载。

6.2.3  钢渣混凝土桩的桩间距应满足承载力和变形量的要求。对挤土成桩工艺和不可挤密土宜采用较大桩距。

6.2.4  褥垫层在复合地基中具有如下作用：

1  保证桩、土共同作用承担荷载，它是钢渣混凝土桩形成复合地基的重要条件。

2  减少基础底面的应力集中。

3  通过改变褥垫层的厚度，调整桩垂直荷载的分担，通常褥垫层越薄桩承担的荷载占总荷载的百分比越高，反之亦然。

褥垫层的合理厚度为100 mm~300 mm，考虑施工的不均匀性，褥垫层厚度宜取150 mm~300 mm，当桩径大、桩距大时取高值。

褥垫层材料不宜采用卵石等，由于卵石咬合力差，施工时扰动较大，褥垫层厚度不宜保证。

6.3  承载力计算

6.3.1  钢渣混凝土桩复合地基承载力，初步设计时可按公式（6.3.1-1）估算。由于桩土刚度不同，两者对承载力的贡献不可能完全同步。

一般地基土的承载力发挥系数可达1.0~1.1，若桩间土是软弱土，由于休止期较长，考虑其触变性及强度缓慢增长，这个修正系数取值应小于1.0，桩土模量比较大时，且土越软取值越小；桩端土的持力层较好时，βs取值较小。βs取值应通过综合分析确定。

采用相对安全的设计。初步设计时，增强体单桩承载力发挥系数和桩间土承载力发挥系数的取值范围在0.8~1.0之间，增强体单桩承载力发挥系数取高值时，桩间土承载力发挥系数应取低值，反之，增强体单桩承载力发挥系数取低值时，桩间土承载力发挥系数应取高值。没有充分的地区经验时应通过试验确定设计参数。

fsk为加固后桩间土地基承载力特征值(kPa)，采用非挤土成桩工艺时fsk可取天然地基承载力特征值。采用挤土成桩工艺时，对于软弱结构性土，如淤泥质土等，施工扰动桩间土强度降低，完工后随着恢复期增长强度有所增加。土性不同，强度恢复程度和时间不同。钢渣混凝土桩具有微膨胀性，对不同土性地基桩间土的强度变化缺少经验，应进行现场载荷试验确定。

现场载荷试验和公式计算实例对比：

钢渣混凝土桩，桩长近似7 m，桩直径0.5 m，周长，底面积。初步设计加载值时，由桩周土和桩端土的抗力可能提供的单桩竖向抗压承载力特征值应按公式(5.3.2)计算，其中α取1，为第i层土的桩侧摩阻力特征值(kPa)，为桩长范围内第i层土的厚度(m)。

则桩体单桩竖向承载力特征值：

现场实际测得钢渣混凝土桩的单桩竖向抗压承载力特征值为500 kN，与规范公式求得的492.8 kN相差小，因此钢渣混凝土桩单桩承载能力与上式相匹配，该式可为钢渣混凝土单桩竖向抗压承载力估算提供参考。

已知桩间土承载力特征值取表层土承载力特征值为175 kPa，钢渣混凝土桩的承载力特征值实测为493 kN，桩间土地基承载力修正系数根据钢渣混凝土混凝土较好的桩摩阻力特性，因此取值0.8，桩体竖向抗压承载力修正系数取1，由复合地基承载力特征值公式（5.3.1-1）得出。

现场所测钢渣混凝土桩复合地基承载力特征值为360 kPa，与计算得出的363.3 kPa较为接近，因此桩间土地基承载力系数设定为0.8较合理。

6.3.4  对钢渣复合地基软弱下卧层顶面处附加压力值pz宜采用等效实体法（见下图6.3.4），可按下式计算：

（6.3.4）

式中：pz——荷载效应标准组合时，软弱下卧层顶面处的附加压力值（kPa）；

L——矩形基础底边的长度（m）；

B——矩形基础或条形基础底边的宽度（m）；

h——复合地基加固区的深度（m）；

a0——基础长度方向桩的外包尺寸（m）；

b0——基础宽度方向桩的外包尺寸（m）；

p0——复合地基加固区顶部的附加压力（kPa）；

f——复合地基加固区桩侧等效平均侧摩阻力（kPa）。

图6.3.4  等效实体法计算

软土的触变性和固结效应影响钢渣混凝土桩复合地基承载力的关键因素。软土的触变性会导致桩土共同作用时，土体变形会随时间逐步增大，这可能影响地基承载力的稳定性。同时，软土在长期荷载作用下会发生固结，导致沉降逐渐增大，进而影响承载力的发挥。因此，触变性和固结效应的影响必须在承载力计算时考虑，通过引入修正系数进行调整，软土触变性可提高后期承载力，软土固结可增大后期沉降值，并降低复合地基和桩的承载力，特殊条件下软土固结可能产生负摩擦力。因此，αt取值大于1，αs取值小于1。

6.4  变形计算

6.4.1  钢渣混凝土桩复合地基的地基变形计算深度应大于复合土层的厚度，并符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007中地基变形计算深度的有关规定。

复合地基变形计算过程中，在复合土层范围内，复合压缩模量很高时，可能满足《建筑地基基础设计规范》GB50007中沉降计算深度公式要求，如下：

（6.4.1）

若计算到此为止，会缺少桩端以下土层的变形量，因此变形计算深度必须大于复合土层深度。

6.4.2  钢渣混凝土桩复合地基沉降计算方法，各地可根据地区土的工程特性、工法试验结果以及工程经验，采用适宜的方法，以积累工程经验。本规范提出以分层总和法为基础的计算方法。变形经验系数对不同地区可根据沉降观测资料及经验确定，也可按表6.4.2确定。表中数值取自现行行业标准《建筑地基处理计算规范》JGJ79表7.1.8。

7  施工

7.3.1  多点振动施工工艺是近年来在河北省沿海兴起的一种地基处理施工方法。适用于处理杂填土、素填土、吹填土、砂土及粉土等软弱地基，对于消除或减轻饱和砂土、粉土的液化影响，提高地基承载力具有显著效果。在总结已有经验的基础上，河北省形成了地标《多点振动微型挤密桩复合地基技术规程》（DB13(J)/T 8317）。

该工艺是利用高频设备振动挤密形成桩孔，在对土体进行振动加密的同时将两根或两根以上钢管同时插入至地层设计深度，制成两根或两根以上的挤密桩。实现了小置换率、高应力处理效应，使土体快速压缩和高效固结，大幅提高地基承载力特征值。该工艺源于挤密砂桩复合地基技术，孔内填入骨料(如尾矿砂、吹填砂、矿渣、钢渣、混凝土拌合物等)形成桩身结构，桩和桩间土共同组成复合地基，该工艺在多个项目取得了较好的应用效果。

7.3.2  对于充盈系数小于1.0的桩或者充盈系数不满足设计要求时，可采用复打的方式进行原位处理；对存在断桩或缩颈等问题的桩，可采用局部复打的处理方式。全长复打时，桩管入土深度宜接近原桩长，局部复打时应超过断桩或缩颈位置。

7.4.1  长螺旋钻孔压灌成桩，对含有卵石夹层场地，宜通过现场试验确定其适用性。国内已有类似工程卵石粒径不大于60 mm，卵石层厚度不大于4 m，卵石含量不大于30%，采用长螺旋钻施工工艺并取得了成功。城区施工对噪声或泥浆污染要求严格时，可优先选用该工法。

8  质量检测与验收

8.1  一般规定‌

8.1.1  适用范围‌

本条款明确了钢渣混凝土桩工程验收的质量检测要求，主要针对：

新建工程中采用钢渣混凝土桩作为地基处理措施的验收检测，改建、扩建工程中涉及钢渣混凝土桩的质量评定；既有建筑地基加固或补强处理的质量控制。特殊情况下，如地震区、湿陷性黄土地区等特殊地质条件，应根据工程实际情况制定专项检测方案。

8.1.2  检测方法选择‌

复合地基检测‌重点在于验证钢渣混凝土桩与土体共同作用的整体性能，浅层平板载荷试验因其结果直观可靠而作为首选方法。对于其它原位测试方法需要有可靠的对比验证资料综合分析。

基桩检测‌需根据检测目的合理选择：

桩身完整性检测‌：钻芯法（直观但成本高）、高应变法（可同时检测承载力）、低应变法（经济快速）。

承载力检测‌：静载试验（结果最可靠）、高应变法（间接推定）。

8.1.3-8.1.5  检测程序与方案‌

检测工作应严格按照"调查准备→制定方案→现场检测→结果评定→报告编制"的程序执行。检测方案必须详细考虑以下因素：

工程地质条件的复杂性、施工工艺的特殊性、检测设备的适用性、现场实施条件可行性。

8.1.6  抽检数量确定‌

抽检基数确定原则，应以单位工程为基本统计单元。当单位工程包含多个子单位工程时，分别计算不同桩型或地基处理方法应分别确定抽检数量。

特殊情况处理原则：

小区工程合并条件‌：

地基设计等级必须为丙级，各单位工程桩数＜30根或处理面积＜300 m²，地质条件相近需经勘察资料对比确认，施工工艺相同需经施工记录核查。

大型工程抽检优化‌：

基准规模：20000 m²地基处理面积或2000根工程桩，超过部分可按50%比例抽检，但总量不得低于规范最低要求。抽检分布应考虑工程重要性分区和地质变化特征。

对于补桩和经过加固处理的桩体，应根据处理方案的复杂性和缺陷的严重程度适当提高抽检比例，一般为常规要求的1.5-2倍。

8.1.7-8.1.9  检测质量控制‌

检测数据异常时，必须查明原因并重新检测。计量器具定期校准，确保检测数据准确性。现场作业必须符合安全生产要求，保障人员和设备安全。

8.2  复合地基检测规定‌

8.2.1  检测方法组合原则‌

"先简后繁、先粗后细"的具体应用：首先采用低应变法等简便方法进行快速普查，根据普查结果选择重点位置进行静载试验等详细检测。检测深度应根据工程要求和地质条件逐步加深。

8.2.3  抽检位置确定说明‌

抽检位置选择应综合考虑以下因素，按优先级排序：

施工异常部位‌：如沉桩困难、桩顶位移过大等；

设计重点部位‌：如荷载集中区、结构薄弱环节；

地质复杂区域‌：如岩性变化带、软弱夹层分布区；

检测结果导向‌：前序检测发现的异常区域；

均匀分布要求‌：确保抽检样本的代表性。

8.2.7-8.2.8  检测数量与组合‌

平板载荷试验‌：抽检比例0.5%-1%，主要根据工程规模和安全等级确定。试验形式可灵活选择单桩或多桩复合试验。

桩体质量检测组合‌：快速普查采用低应变法，抽检10%且不少于10根。重点验证采用钻芯法或静载试验，抽检0.5%且不少于3根。

8.3  基桩检测规定‌

8.3.1  检测顺序‌

先进行桩身完整性检测，排除严重缺陷桩。后进行承载力检测，确保受检桩具有代表性。基坑开挖至基底标高后进行检测，反映真实受力状态。

8.3.2  检测时间间隔‌

不同类型检测方法对混凝土强度的要求：

低应变法‌：≥设计强度70%或预留试块≥15 MPa；

钻芯法‌：≥28 d龄期或预留试块满足设计要求；

高应变和静载试验‌：除满足28 d龄期外，还需考虑不同土质条件下的养护时间要求。

8.5  验证与扩大检测‌

8.5.1 验证检测条件‌

必须进行验证检测的情形：检测数据存在明显异常或矛盾，不同检测方法结果不一致，建设、设计或监理单位对检测结果提出合理质疑。

8.5.2  扩大抽检执行标准‌

首次扩大‌：按不满足要求数量的200%执行；再次扩大‌：根据首次扩大结果确定进一步方案；全数检测‌：当Ⅲ、Ⅳ类桩比例连续两次超过20%。

8.6  检测结果评价和检测报告‌

8.6.1-8.6.3  评价标准‌

桩身完整性分类的技术依据‌：

Ⅰ类桩‌：桩身完整，波形正常，无缺陷特征

Ⅱ类桩‌：存在轻微缺陷，但桩身结构完整性良好

Ⅲ类桩‌：明显缺陷，需要通过静载试验验证对承载力的影响程度

Ⅳ类桩‌：严重缺陷，必须进行工程处理或废弃

8.6.7  检测报告编制要求‌

检测报告必须确保内容的完整性和准确性：

基本信息齐全，各方责任主体明确。检测数据记录完整，分析过程清晰。

检测结论明确，技术依据充分。异常情况描述详实，处理建议合理。