| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/      XXXX—XXXX

用于顶管施工的离心浇铸玻璃纤维增强塑料管

Centrifugally Cast glass fiber reinforced plastics pipes intended to be installed using jacking techniques

（本草案完成时间：20260316）

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  分类和标记	2

4.1  分类	2

4.2  标记	2

5  材料	2

5.1  增强材料	2

5.2  树脂	3

5.3  填料	3

5.4  密封材料	3

5.5  金属材料	3

6  要求	3

6.1  外观质量	3

6.2  尺寸	3

6.3  巴柯尔硬度	5

6.4  树脂不可溶分含量	5

6.5  直管段管壁组分质量含量	5

6.6  初始力学性能	5

6.7  水压渗漏	9

6.8  长期性能	9

6.9  接头性能	10

7  试验方法	10

7.1  外观质量	10

7.2  尺寸	10

7.3  巴柯尔硬度	10

7.4  树脂不可溶分含量	11

7.5  直管段管壁组分质量含量	11

7.6  初始力学性能	11

7.7  长期性能	12

7.8  接头性能	12

8  检验规则	12

8.1  检验分类	12

8.2  出厂检验	12

8.3  型式检验	13

9  标志、包装、运输、贮存、出厂证明书和技术文件	13

9.1  标志	13

9.2  包装	14

9.3  运输	14

9.4  贮存	14

9.5  出厂证明书和技术文件	14

附录A（规范性）  初始环向拉伸强力试样	15

附录B（规范性）  极限顶力与允许顶力计算方法	17

附录C（规范性）  连接技术	18

附录D（资料性）  规格参数	21

参考文献	25

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是按中国工程建设标准化协会《关于印发<2019年第二批工程建设协会标准制订、编制计划>的通知》（建标协字[2019]22号）的要求制定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由浙江东方豪博管业有限公司提出。

本文件由中国工程建设标准化协会管道结构专业委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

用于顶管施工的离心浇铸玻璃纤维增强塑料管

范围

本标准规定了用于顶管施工的离心浇铸玻璃纤维增强塑料管（以下简称CJ-GRP管）的术语和定义、分类和标记、基本要求、性能、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、出厂证明书和技术文件。

本标准适用于公称直径为DN300 ～DN3000、压力等级为0.1 MPa～3.2 MPa、环刚度等级为20000N/m2及以上的CJ-GRP管，输送介质最高温度不超过50℃。

公称直径、压力等级不在本标准规定范围内的离心浇铸玻璃纤维增强塑料管，也可参照使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1447  纤维增强塑料拉伸性能试验方法

GB/T 1448  纤维增强塑料压缩性能试验方法

GB/T 1634.2-2019  塑料 负荷变形温度的测定 第2部分：塑料和硬橡胶

GB/T 2567 树脂浇铸体性能试验方法

GB/T 2573-2008  玻璃纤维增强塑料老化性能试验方法

GB/T 2576  纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法

GB/T 2577  玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法

GB/T 3854  增强塑料巴柯尔硬度试验方法

GB/T 5351  纤维增强热固性塑料管短时水压失效压力试验方法

GB/T 5352  纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法

GB/T 8237  纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂

GB/T 17470  玻璃纤维短切原丝毡和连续原丝毡

GB/T 18369  玻璃纤维无捻粗纱

GB/T 18370  玻璃纤维无捻粗纱布

GB/T  20878 不锈钢 牌号及化学成分

GB/T 21238  玻璃纤维增强塑料夹砂管

GB/T 21492-2019  玻璃纤维增强塑料顶管

GB/T 21873  橡胶密封件 给、排水管及污水离心浇铸管用接口密封圈 材料规范

GB/T 32378  玻璃纤维增强热固性塑料(GRP)管 湿态环境下长期极限弯曲应变和长期极限相对环变形的测定

GB/T 32491  玻璃纤维增强热固性树脂管及管件长期静水压试验方法

GB/T 43117  玻璃纤维增强塑料（GRP）管  湿态或干态条件下蠕变性能的测定

ISO 8639  玻璃纤维增强热固性塑料管和管件 柔性接头密封性试验方法（Glass-reinforced thermosetting plastics(GRP)pipes and fittings-Test methods for leaktightness of flexible joints）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

离心浇铸工艺  centrifugal casting process

用投料机把玻璃纤维、树脂、石英砂等按一定要求浇铸到旋转着的模具内，固化后形成管材的一种生产方法。

用于顶管施工的离心浇铸玻璃纤维增强塑料管Centrifugally Cast glass fiber reinforced plastics jacking pipes

采用离心浇铸工艺生产，用于顶管施工的玻璃纤维增强塑料管，本文件简称为CJ-GRP管

允许顶力  permissible jacking force

在顶进施工过程中允许施加在顶管管端的最大轴向荷载值。

分类和标记

分类

CJ-GRP管按公称直径、压力等级、刚度等级、允许顶力进行分类。

公称直径(DN)见表1。

按压力等级(PN)可分为：

压力等级PN：0.1 MPa、0.25 MPa、0.4 MPa、0.6 MPa、0.8 MPa、1.0 MPa、1.2 MPa、1.4 MPa、1.6 MPa、2.0 MPa、2.5 MPa、3.2 MPa。

按刚度等级(SN)可分为：

刚度等级（N/m2）:20 000、30 000、40 000、50 000、60 000、80 000、100 000、120 000、160 000、250 000、320 000、500 000、640 000、800 000 、1 000 000。

允许顶力（F）:

允许顶力（F）由供需双方协商确定。

公称直径、压力等级、刚度等级可选用其它规格，由供需双方协商确定。

标记

CJ-GRP管的标记方法如下：

CJ-GRP-□-□-□-□ T/CECS ××××－20××

本标准号

允许顶力

环刚度等级

压力等级

公称直径

产品代号

公称直径为2 000mm、压力等级为0.1MPa、环刚度等级为20 000 N/m2、允许顶力为6 000kN，按本标准生产的用于顶管施工的离心浇铸玻璃纤维增强塑料管标记为：

- CJ-GRP-2 000-0.1-20 000-6 000  T/CECS ××××-20××

材料

增强材料

增强材料应采用E玻璃纤维或ECR玻璃纤维及其制品。

玻璃纤维无捻粗纱应符合GB/T 18369的规定。

玻璃纤维短切原丝毡和连续原丝毡应符合GB/T 17470的规定.

璃纤维无捻粗纱布应符合GB/T 18370的规定。

其他玻璃纤维纱及其制品应符合相应的国家或行业标准的规定。

在需要输送特定介质的场合，经供需双方商定后，可采用性能满足要求的其他增强材料。

树脂

所采用的不饱和聚酯树脂应符合GB/T 8237的规定。其他树脂应符合相应的国家或行业标准的规定。

内衬层树脂可采用间苯型不饱和聚酯树脂，或双酚A型不饱和聚酯树脂、乙烯基酯树脂。

树脂浇铸体的性能要求应符合GB/T 21492-2019的规定。

填料

颗粒材料的粒径宜为0.25～1.0 mm,且不得大于2.5 mm和五分之一管壁厚度的较小者。

石英砂的SiO2质量含量应大于95%，含水量应不大于0.2%。

碳酸钙的CaCO3质量含量应大于98%，含水量应不大于0.2%。

密封材料

接口橡胶密封材料性能应符合GB/T 21873的规定。

金属材料

不锈钢的牌号和化学成分应符合GB/T  20878 的规定，许用拉伸强度选取应符合GB150的规定。

要求

外观质量

CJ-GRP管的内表面应光滑平整，无龟裂、分层、针孔等现象；管端面应平齐；边棱应无毛刺；外表面无明显缺陷。

尺寸

直径

CJ-GRP管的公称直径、外直径及其允许偏差应符合表1的规定。

经供需双方协商确定，可采用其他外径尺寸，其允许偏差应符合表1的规定。

CJ-GRP管的公称直径、外直径及其允许偏差

- 单位为毫米

| 公称直径 DN | 外直径 | 偏差 |
| --- | --- | --- |
| 300 | 324 | +1.0，-1.0 |
| 350 | 376 | +1.2，-0.6 |
| 400 | 427 | +1.0，-1.4 |
| 450 | 478 | +1.1，-0.8 |
| 500 | 514 | +1.0，-1.8 |
| 600 | 616 | +1.0，-2.0 |
| 700 | 718 | +1.0，-2.2 |
| 800 | 820 | +1.0，-2.4 |
| 900 | 924 | +1.0，-2.6 |
| 1000 | 1026 | +2.0，-2.6 |
| 1100 | 1127 | +2.0，-2.6 |
| 1200 | 1229 | +2.0，-2.6 |
| 1300 | 1350 | +2.0，-2.6 |
| 1400 | 1434 | +2.0，-2.8 |
| 1500 | 1536 | +2.0，-2.8 |
| 1600 | 1638 | +2.0，-2.8 |
| 1800 | 1842 | +2.0，-3.0 |
| 2000 | 2046 | +2.0，-3.0 |
| 2200 | 2250 | +2.0，-3.2 |
| 2400 | 2453 | +2.0，-3.4 |
| 2600 | 2658 | +2.0，-3.6 |
| 2800 | 2861 | +2.0，-3.8 |
| 3000 | 3066 | +2.0，-4.0 |

有效长度

CJ-GRP管的有效长度为1 m、2 m、3 m、6m。如果需要特殊长度的管，在供货时由供需双方共同商定。

CJ-GRP管的有效长度允许偏差为有效长度的±0.5%，且不超过±30 mm。管有效长度偏差见表2。CJ-GRP管的有效长度超出范围的，应按实际长度标注。

管长度及允许偏差

| 公称长度 | 标准长度(mm) | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 1m | 1000 | +5，-5 |
| 2m | 2000 | +10，-10 |
| 3m | 3000 | +15，-15 |
| 6m | 6000 | +30，-30 |

任管壁厚度

一截面的管壁平均厚度应不小于设计厚度，最小管壁厚度应不小于设计厚度的90％。

当管壁设计厚度不大于20 mm时，管壁平均厚度应不大于1.15 td；当管壁设计厚度大于20 mm时，管壁平均厚度应不大于（td+3）mm。

注：td为管壁设计厚度，由管材生产企业通过设计确定，并在技术文件中给出。

内衬层厚度

应不小于1.2mm。

平直度

CJ-GRP管的平直度偏差应符合表3规定。

最大允许平直度偏差            单位为毫米

| 公称直径（DN） | 平直度偏差 |
| --- | --- |
| DN≤500 | 5 |
| 500＜DN≤900 | 4 |
| DN＞900 | 3 |

管端面垂直度

CJ-GRP管的外直径端面垂直度如图1所示，垂直度应不大于1.0毫米。

说明：

d1——外直径端面垂直度。

外直径端面垂直度

CJ-GRP管的管壁端面垂直度如图2所示，垂直度应不大于0.017 5tg。

说明：

d2——管壁端面垂直度；

tg——所测管壁端面位置的管壁厚度。

管壁端面垂直度

巴柯尔硬度

CJ-GRP管外表面的巴柯尔硬度应不小于40。

树脂不可溶分含量

管壁中树脂的不可溶分含量应不小于90％。

直管段管壁组分质量含量

直管段管壁中玻璃纤维、树脂和填料的质量含量由管材设计确定，并应在技术文件中明确给出。各组分的质量含量允许偏差为±3%。

初始力学性能

初始环刚度S0

初始环刚度S0应不小于相应的环刚度等级值SN。

初始环向拉伸强力Fth

管壁的初始环向拉伸强力Fth应根据工程设计来确定，但其最小值根据公式(1)确定：

Fth=C1∙PN∙DN∕2	                   ()

式中：

Fth——初始环向拉伸强力，单位为千牛每米（kN／m）；

PN——压力等级，单位为兆帕（MPa）；

DN——公称直径，单位为毫米（mm）；

C1——初始环向拉伸强力安全系数，见表4；当无压力设计基准（PDB）试验结果时，取C1＝6.3；取C1＝6.3时初始环向拉伸强力的最小值见表5。

| 压力等级PN MPa | α |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 0.1 | 4 | 4 | 4.2 | 5.3 | 6.3 |
| 0.25 | 4 | 4 | 4.2 | 5.3 | 6.3 |
| 0.4 | 4 | 4 | 4.1 | 5.1 | 6.2 |
| 0.6 | 4 | 4 | 4 | 5.0 | 6.0 |
| 0.8 | 4 | 4 | 4 | 4.9 | 5.9 |
| 1.0 | 4 | 4 | 4 | 4.8 | 5.7 |
| 1.2 | 4 | 4 | 4 | 4.7 | 5.6 |
| 1.4 | 4 | 4 | 4 | 4.6 | 5.5 |
| 1.6 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5.4 |
| 2.0 | 4 | 4 | 4 | 4.3 | 5.1 |
| 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.8 |
| 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 |
| α=P0/PDB；其中：P0为短时失效水压；PDB为压力设计基准。 当管的初始环向拉伸强力值的离散系数CV>9.0%时， C1应取为表中值乘以0.8236/(1-1.96CV)。 |  |  |  |  |  |

无PDB时初始环向拉伸强力的最小值Fth        单位为千牛每米

| 公称直径 DN mm | 压力等级PN MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 |
| 300 | 95 | 236 | 378 | 540 | 756 | 945 | 1 134 | 1 323 | 1 440 | 1 800 | 2 250 | 3 024 |
| 350 | 110 | 276 | 441 | 662 | 882 | 1 103 | 1 323 | 1 544 | 1 764 | 2 205 | 2 756 | 3 528 |
| 400 | 126 | 315 | 504 | 756 | 1 008 | 1 260 | 1 512 | 1 764 | 2 016 | 2 520 | 3 150 | 4 032 |
| 450 | 142 | 354 | 567 | 851 | 1 134 | 1 418 | 1 701 | 1 985 | 2 268 | 2 835 | 3 544 | 4 536 |
| 500 | 158 | 394 | 630 | 945 | 1 260 | 1 575 | 1 890 | 2 205 | 2 520 | 3 150 | 3 938 | 5 040 |
| 600 | 189 | 473 | 756 | 1 134 | 1 512 | 1 890 | 2 268 | 2 646 | 3 024 | 3 780 | 4 725 | 6 048 |
| 700 | 221 | 551 | 882 | 1 323 | 1 764 | 2 205 | 2 646 | 3 087 | 3 528 | 4 410 | 5 513 | 7 056 |
| 800 | 252 | 630 | 1 008 | 1 512 | 2 016 | 2 520 | 3 024 | 3 528 | 4 032 | 5 040 | 6 300 | 8 064 |
| 900 | 284 | 709 | 1 134 | 1 701 | 2 268 | 2 835 | 3 402 | 3 969 | 4 536 | 5 670 | 7 088 | 9 072 |
| 1 000 | 315 | 788 | 1 260 | 1 890 | 2 520 | 3 150 | 3 780 | 4 410 | 5 040 | 6 300 | 7 875 | 10 080 |
| 1 200 | 378 | 945 | 1 512 | 2 268 | 3 024 | 3 780 | 4 536 | 5 292 | 6 048 | 7 560 | 9 450 | 12 096 |
| 1 400 | 441 | 1 103 | 1 764 | 2 646 | 3 528 | 4 410 | 5 292 | 6 174 | 7 056 | 8 820 | 11 025 | 14 112 |
| 1 600 | 504 | 1 260 | 2 016 | 3 024 | 4 032 | 5 040 | 6 048 | 7 056 | 8 064 | 10 080 | 12 600 | 16 128 |
| 1 800 | 567 | 1 418 | 2 268 | 3 402 | 4 536 | 5 670 | 6 804 | 7938 | 9 072 | 11 340 | 14 175 | 18 144 |
| 2 000 | 630 | 1 575 | 2 520 | 3 780 | 5 040 | 6 300 | 7 560 | 8820 | 10 080 | 12 600 | 15 750 | 20 160 |
| 2 200 | 693 | 1 733 | 2 772 | 4 158 | 5 544 | 6 930 | 8 316 | 9702 | 11 088 | 13 860 | 17 325 | 22 176 |
| 2 400 | 756 | 1 890 | 3 024 | 4 536 | 6 048 | 7 560 | 9 072 | 10 584 | 12 096 | 15 120 | 18 900 | 24 192 |
| 2 600 | 819 | 2 048 | 3 276 | 4 914 | 6 552 | 8 190 | 9 828 | 11 466 | 13 104 | 16 380 | 20 475 | 26 208 |
| 2 800 | 882 | 2 205 | 3 528 | 5 292 | 7 056 | 8 820 | 10 584 | 12 348 | 14 112 | 17 640 | 22 050 | 28 224 |
| 3 000 | 945 | 2 363 | 3 780 | 5 670 | 7 560 | 9 450 | 11 340 | 13 230 | 15 120 | 18 900 | 23 625 | 30 240 |

初始轴向拉伸强力及拉伸断裂应变

初始轴向拉伸强力及拉伸断裂应变根据CJ-GRP管是否承受轴向拉力进行确定：

a) 当CJ-GRP管不承受由管内压直接产生的轴向拉力或未受到特殊轴向拉力时，管壁初始轴向拉伸强力FtL应不小于表6规定的值；管壁轴向拉伸断裂应变应不小于0.25%。

b) 当CJ-GRP管承受由管内压产生的轴向拉力时，其管壁初始轴向拉伸强力FtL应满足公式（2）的要求，管壁轴向拉伸断裂应变应不小于0.25%。

FtL≥C1∙PN∙DN∕4	()

式中：

FtL——管的初始轴向拉伸强力，单位为千牛每米（kN/m）；

C1 ——同公式（1），当无压力设计基准（PDB）试验结果时，取C1=6.3；

PN、DN同公式（1）。

承受由管内压产生轴向拉力的管主要有：一端与阀门、盲堵等连接而又没有设置可靠支墩的管。

初始轴向拉伸强力最小值FtL              单位为千牛每米

| 公称直径 DN mm | 压力等级PN MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 |
| 300 | 95 | 110 | 125 | 140 | 145 | 150 | 155 | 175 | 200 | 220 |
| 350 | 100 | 120 | 136 | 152 | 159 | 165 | 172 | 195 | 225 | 253 |
| 400 | 105 | 130 | 148 | 165 | 173 | 182 | 190 | 215 | 250 | 285 |
| 450 | 110 | 138 | 158 | 178 | 188 | 198 | 208 | 235 | 275 | 315 |
| 500 | 115 | 145 | 168 | 190 | 202 | 213 | 225 | 255 | 300 | 345 |
| 600 | 130 | 160 | 190 | 220 | 232 | 243 | 255 | 295 | 350 | 415 |
| 700 | 140 | 175 | 212 | 250 | 263 | 277 | 290 | 335 | 400 | 475 |
| 800 | 155 | 190 | 235 | 280 | 295 | 310 | 325 | 380 | 450 | 545 |
| 900 | 165 | 205 | 258 | 310 | 327 | 343 | 360 | 420 | 505 | 620 |
| 1 000 | 180 | 225 | 282 | 340 | 358 | 377 | 395 | 465 | 555 | 685 |
| 1 200 | 205 | 255 | 318 | 380 | 408 | 437 | 465 | 540 | 645 | 790 |
| 1 400 | 230 | 290 | 355 | 420 | 457 | 493 | 530 | 620 | 745 | 915 |
| 1 600 | 255 | 320 | 390 | 460 | 507 | 553 | 600 | 700 | 845 | 1 040 |
| 1 800 | 280 | 350 | 425 | 500 | 557 | 613 | 670 | 785 | 940 | 1 160 |
| 2 000 | 305 | 385 | 462 | 540 | 607 | 673 | 740 | 865 | 1 040 | 1 285 |
| 2 200 | 335 | 415 | 495 | 575 | 653 | 732 | 810 | 945 | 1 140 | 1 410 |
| 2 400 | 360 | 450 | 535 | 620 | 707 | 793 | 880 | 1 025 | 1 240 | 1 530 |
| 2 600 | 385 | 480 | 572 | 665 | 758 | 852 | 945 | 1 110 | 1 335 | 1 655 |
| 2 800 | 410 | 515 | 612 | 710 | 812 | 913 | 1 015 | 1 190 | 1 435 | 1 780 |
| 3 000 | 435 | 545 | 650 | 755 | 863 | 972 | 1 080 | 1 270 | 1 535 | 1 900 |

初始挠曲性

每个试样在表7的径向变形率下，管内壁应无裂纹、管壁结构无分层、纤维断裂及屈曲。

| 挠曲水平 % | 环刚度等级 N/㎡ |  |  |  |  |  |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 |  |
| A | 7.5 | 6.5 | 5.7 | 5.5 | 5 | 4.6 | 4.5 | 管内壁无裂纹 |
| B | 12.0 | 10.5 | 9.5 | 9 | 8.5 | 7.6 | 7 | 管壁结构无分层、纤维断裂及屈曲 |
| 对于其他环刚度管的初始挠曲性的径向变形率按下述要求执行： - 1． 对于环刚度 S0 在标准等级之间的管，挠曲水平 A 和 B 对应的径向变形率分别按线性插值的方法确定； - 2． 对于环刚度 S0≥100000 N/㎡的管，挠曲水平 A 和 B 按下式计算确定： - 挠曲水平 A 对应的径向变形率（%）＝194/（S0）1/3。 - 挠曲水平 B 对应的径向变形率（%）＝324/（S0）1/3。式中：S0为实测初始环刚度，单位为牛每平方米（N/m2）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

初始轴向压缩强度及轴向压缩弹性模量

初始轴向压缩强度等级不低于90MPa。若有特殊需求时可根据供需双方协商确定。

初始轴向压缩强度平均值应不小于相应的轴向抗压强度等级值。轴向压缩弹性模量应不小于管材生产企业提供的设计值。

允许顶力

允许顶力应不小于CJ-GRP管标记的允许顶力值。

水压渗漏

对整管或带有接头连接好的整管施加该管标记的公称压力等级1.5倍的静水内压，保持15.0 min，管体及连接部位应不渗漏。

长期性能

除非另有规定，长期性能时间为50年。

压力设计基准PDB

压力设计基准PDB应满足公式(3)要求：

PDB≥C2∙PN	()

式中：

PDB——压力设计基准，单位为兆帕（MPa）；

PN——压力等级，单位为兆帕（MPa）；

C2——长期环向拉伸强度安全系数，见表8。

| 压力等级PN MPa | 系数C2 |
| --- | --- |
| ≤0.25 | 2.1 |
| 0.4 | 2.05 |
| 0.6 | 2.0 |
| 0.8 | 1.95 |
| 1.0 | 1.9 |
| 1.2 | 1.87 |
| 1.4 | 1.84 |
| 1.6 | 1.8 |
| 2.0 | 1.7 |
| 2.5 | 1.6 |
| 3.2 | 1.6 |

长期弯曲应变Sb

长期弯曲应变Sb值应满足公式（4）的要求。

Sb≥4.28∆s∙tD+∆s∕22	()

式中：

Sb——长期弯曲应变；

Δs——管材初始挠曲性检验达到挠曲水平要求时的径向压缩变形量，单位为毫米（mm）；

D——管的计算直径，单位为毫米（mm），D=Dn+t；

Dn ——管的内直径，单位为毫米（mm）；

t——管壁厚度，单位为毫米（mm）。

长期刚度

制造商应确定最小长期特定蠕变刚度Sx，进行径向挠曲试验时，根据实际情况选用符合本标准试验方法进行产品试验。

制造商应用包含蠕变因子αx的公式（5）来确定CJ-GRP管最小长期特定蠕变刚度Sx，蠕变因子αx通过管壁结构与即将使用的CJ-GRP管完全相同的试样进行试验得来。

Sx=S0×αx	()

式中：

Sx——在x年时的特定环刚度计算值；

x——是指由本标准规定的运行时间年限50年（438000h）；

αx——是指在x年处的湿蠕变因子；

S0——是指初始特定环刚度。

接头性能

接头性能要求见附录C。

试验方法

外观质量

目测管和接头的内、外表面及两端面情况。

尺寸

直径

外直径

在CJ-GRP管外壁用精度1 mm的尺或钢卷尺(尺面应为平面)绕管一周(确保其垂直于管轴线)测出管的周长，计算出外直径。对于直径较小的管，可采用精度为0.02 mm的游标卡尺直接测出同一截面相互垂直的两个方向的外直径，取2次测试结果的算术平均值。

内直径

用精度为0.1mm的内径测量尺测出同一截面的竖向和水平方向的内直径，取2次测量结果的算术平均值。也可采用游标卡尺按上述要求测量。

有效长度

将CJ-GRP管放在平面上，用精度为1 mm的钢卷尺沿管的母线测量其长度，取4条母线长度的算术平均值作为管材长度（含接头），减去插入长度为有效长度。

管壁厚度

采用7.2.1的方法测出同一截面的内、外直径，然后计算出该截面的管壁厚度作为该截面的平均管壁厚度。至少测3个截面，取3个截面的最小值为最小截面管壁厚度。应分别测量管身和连接段的最小截面管壁厚度。若连接段有凹槽时，应测量最深凹槽处的平均管壁厚度作为连接段最小截面管壁厚度。

环刚度检测时，用精度为0.02 mm的游标卡尺沿圆周至少测量7次，测点均布，取7次测量结果的算术平均值作为截面平均厚度。此方法测出的管壁厚度应首选作为管壁厚度的测试结果。

内衬层厚度

垂直切割管的端部。用细度为0.074 mm(或更细)的砂纸将切口打磨平滑，用水洗净后，用精度为0.02 mm的游标卡尺测量内衬层的厚度，至少测量4次，测点均布，取4次测量结果的算术平均值。

平直度

用精度为1 mm的直角尺和细绳测定CJ-GRP管的平直度。把管放在平面上，沿侧面从管的一端到另一端拉紧细绳并与管的两端面贴紧，用直角尺测量管外表面与绳之间的最大距离。

管端面垂直度

用T形尺和精度为0.02 mm的游标卡尺测定外直径端面垂直度，用直角尺和精度为0.02 mm的游标卡尺测定管壁端面垂直度。

巴柯尔硬度

按GB/T 3854的规定进行测试。

树脂不可溶分含量

按GB/T 2576的规定进行测试。

直管段管壁组分质量含量

按GB/T 2577的规定进行测试，其中试样的厚度为整个管壁厚度，长度和宽度取（20±2）mm。在完成煅烧并对带有残余物的坩埚称量后，剔除坩埚中的玻璃纤维，再次称量，前后两次的质量差可作为试样中的玻璃纤维质量，玻璃纤维质量与试样质量的比值即为玻璃纤维的质量含量；坩埚中剩下的材料作为填料，填料质量与试样质量的比值即为填料的质量含量。

初始力学性能

初始环刚度

测试设备、测试环境及试样按照GB/T 5352的规定，加载速度按公式（6）确定。初始环刚度S0按公式（7）进行计算，取3个试样环刚度的算术平均值作为测试结果。

ν=3.50×10-4D2∕t	()

式中：

v——加载速度，取整数，管径大于500mm时可修约到个位数为0或5，单位为毫米每分钟（mm/min）；

D、t同公式（4）。

S0=0.0186+0.025∆Y∕DF∕∆Y	()

式中：

S0  ——初始环刚度，单位为牛每平方米（N/m2）；

△Y——管直径变化量，刚度等级不大于50 000 N/m2，取计算直径的2.5%；刚度等级大于50 000 N/m2 但不大于100 000 N/m2时，取计算直径的2.0%；刚度等级大于100 000 N/m2时，取计算直径的1.0%，单位为米（m）；

F ——与ΔY相应的线载荷，单位为牛每米（N/m）。

D同式（4）。

初始环向拉伸强力

初始环向拉伸强力按下述方法之一进行：

方法A：按 GB/T 1458 进行测试，其中试样厚度为管壁厚度，直径为管环直径，试样宽度为 20mm，并且在水平直径的两端试样两侧各开一个直径为 10mm 的半圆。每根管的有效试样不 少于 5 个，所有有效试样测试结果的算术平均值作为测试结果。

方法B：按GB/T 1447进行测试，试样型式和试样尺寸见GB/T 21238-2016附录B，加载速度取（2～5） mm/min有效试样不少于5个，所有有效试样测试结果的算术平均值作为测试结果。

方法 C：按 GB/T5351 进行测试。有效试样不少于 5 个，所有有效试样测试结果的算术平均值 作为测试结果。

当公称直径不大于 2000mm 时，仲裁试验按方法 A 进行；当公称直径大于 2000mm 时，仲裁试 验按方法 B 进行。

初始轴向拉伸强力及拉伸断裂应变

初始轴向拉伸强力及拉伸断裂应变按下述方法之一进行：

- 方法 D：按 GB/T 5349 进行测试，试样数量 1 个。

方法 E：按 GB/T 1447 的规定进行测试，试样为直条状，其宽度取 20mm。每根管的有效试样 不少于 5 个。所有有效试样测试结果的算术平均值作为测试结果。

7.6.3.2 仲裁试验按方法 E。

水压渗漏

按GB/T 5351进行测试，试样为1根整管。如果管道在使用中不承受由内压产生的轴向拉力时，其密封型式应采用约束端密封；若承受由内压产生的轴向拉力，则其密封型式应采用自由端密封。试验压力为压力等级的1.5倍，保压15 min。

初始挠曲性

测试设备、测试环境及试样按GB/T 5352的规定，加载速度同7.6.1。当加载至按表8确定的径向变形率后保持2 min，观察试样情况。

初始轴向压缩强度及轴向压缩弹性模量

按GB/T 1448进行测试，试样为直条状，长度和宽度等于管壁厚度，高度为2倍的管壁厚度，高度方向为管子的轴线方向。每组的有效试样不少于5个，加载方向沿高度方向，所有有效试样测试结果的算术平均值作为测试结果。

允许顶力

按7.6.6规定测得初始轴向压缩强度，按照附录B的规定进行计算确定。

长期性能

压力设计基准PDB

按GB/T 32491的规定进行。

长期弯曲应变Sb

按GB/T 21492-2019的规定进行。

长期刚度

按GB/T 43117 的规定进行。

接头性能

按附录C的规定进行。

检验规则

检验分类

检验分类检验分出厂检验和型式检验。

出厂检验

检验项目

出厂检验项目包括：外观质量、尺寸、巴柯尔硬度、树脂不可溶分含量、直管段管壁组分质量含量、初始环刚度、初始环向拉伸强力、初始轴向拉伸强力及拉伸断裂应变、水压渗漏、初始挠曲性、初始轴向压缩强度及轴向压缩弹性模量、允许顶力。

检验方案

每一根管子均应进行外观质量、尺寸（除内衬层厚度）、巴柯尔硬度的检验。

以相同材料、相同工艺、相同规格的300根管子为一个批(不足300根的作一个批次)，随机抽样一根，进行内衬层厚度、树脂不可溶分含量、直管段管壁组分质量含量、初始环刚度、初始环向拉伸强力、初始轴向拉伸强力及拉伸断裂应变、初始挠曲性、初始轴向压缩强度及轴向压缩弹性模量、允许顶力检验。

管子，水压渗漏检验的数量由供需双方商量确定，但应不少于1%。

判定规则

外观质量、尺寸（除内衬层厚度）、巴柯尔硬度均应达到相应要求，否则判该根管不合格。

内衬层厚度、树脂不可溶分含量、直管段管壁组分质量含量、初始环刚度、初始环向拉伸强力、初始轴向拉伸强力及拉伸断裂应变、水压渗漏、初始挠曲性、初始轴向压缩强度及轴向压缩弹性模量、允许顶力均达到相应要求，判该批产品合格。内衬层厚度、树脂不可溶分含量、直管段管壁组分质量含量、初始环刚度、初始环向拉伸强力、初始轴向拉伸强力及拉伸断裂应变、初始挠曲性、初始轴向压缩强度及轴向压缩弹性模量、允许顶力检验中不合格项超过2项，判该批产品不合格；如不合格项不多于2项，可对不合格项加倍抽样、复检，复检项目应全部达到要求，否则，判该批产品不合格。如果水压渗漏检验时出现不合格，则对该批管逐根进行水压渗漏检验，通过的判该根管该项目合格。

型式检验

检验条件

有下列情况之一时应进行型式检验：

- 产品定型鉴定时；

正式投产后，当产品的材料、结构、工艺有较大改变可能影响产品性能时；

正常生产时，应每年进行一次检验；

产品长期停产（3个月以上）再恢复生产时；

出厂检验结果与最近一次型式检验结果有较大差异时。

检验项目

第6章要求中除6.8长期性能、6.9接头性能外的所有项目。

检验方案

外观质量、尺寸（除内衬层厚度）、巴柯尔硬度

以相同材料、相同工艺、相同规格的300根管子为一个批（不足300根的也作一个批），随机抽样6根，进行检验。

内衬层厚度、树脂不可溶分含量、直管段管壁组分质量含量、初始力学性能

对以相同材料、相同工艺、相同规格的300根管子为一个批（不足300根的也作一个批），采用两次抽样法，样本数均为2。

判定规则

所有样本的外观质量、尺寸（除内衬层厚度）、巴柯尔硬度和水压渗漏均达到相应的要求，判相应项的型式检验合格，否则判型式检验不合格。

第一次所抽检的内衬层厚度、树脂不可溶分含量、直管段管壁组分质量含量、初始力学性能均达到相应要求的，判型式检验合格；2根均不符合要求判型式检验不合格；如有1根不合格且不合格项（初始力学性能各分项均作1项）不超过2项时，可对不合格项进行二次抽样检验，第二次抽样检验仍有不合格项，判型式检验不合格。

长期性能检验

新产品投产后或产品的材料、结构、工艺有较大改变后，各生产厂宜在3年内完成长期性能检验。

接头性能

每种类型的接头在产品定型鉴定时进行型式检验。正常生产时每五年进行一次型式检验。

接头性能检验项目全部合格，则判型式检验合格。

标志、包装、运输、贮存、出厂证明书和技术文件

标志

每根管子至少应在一处做上耐久标志。标志不应损伤管壁，在正常装卸和安装中字迹仍应保持清楚。标志应包括下列内容：

- 生产厂名称(或商标)；

产品标记；

批号及产品编号；

生产日期。

包装

出厂的管层与层之间应用垫木隔开。

摞放最高不得超过2.5 m。

在保证管壁和接头不受损伤的前提下，不同管径的管允许套装。

发货时应附带生产企业质检部门出具的产品合格证。

运输

管子的起吊宜用柔性绳索，若用铁链或钢索起吊，应在吊索与CJ-GRP管接触处衬填橡胶或其他柔性物。

起吊时应采用双点起吊，严禁单点起吊。

起吊及装卸时，应轻起轻放，严禁抛掷。

运输时应固定牢靠，应采用卧式堆放。

在运输和装卸过程中应不受到剧烈的撞击。

贮存

管子应按类型、规格、等级分类堆放。

堆放场地应平整。管的叠层堆放应满足表8的要求。堆放处应远离热源，露天存放不宜超过6个月，如需长期堆放，则需遮阳处理。

管子堆放时应设置管座，层与层之间应用垫木隔开。

管子的最大堆放层数

| 公称直径 mm | 300 | 400 | 500 | 600～700 | 800～1 200 | ≥1 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大层数 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

出厂证明书和技术文件

每批管子出厂时应附有出厂证明书和技术文件。

出厂证明书应包括下列内容：

- 生产厂名称；

产品规格；

生产日期；

产品出厂检验证明书。

技术文件至少应包括：

- 规格；

制造工艺；

采用的主要原材料情况；

有效长度与管壁设计厚度；

直管段管壁组分质量含量设计值；

初始轴向压缩强度和轴向压缩弹性模量设计值；

允许顶力；

管外形尺寸图。

（规范性）
初始环向拉伸强力试样

CJ-GRP管的初始环向拉伸强力试样如图A.1所示，试样厚度取管壁厚度，其余尺寸见表A.1。

首先沿管的环向切割出符合规定宽度的板条，然后在其两侧的中间部位开半椭圆形槽。试验时夹持面为试样的侧面。

若需提高试样夹持段的强度，可对试样夹持面进行加强。

说明：

L——试样长度；

W——开口长度；

B——试样宽度；

b——开口处宽度。

初始环向拉伸强力试样

初始环向拉伸强力试样尺寸               单位为毫米

| 公称直径范围DN | 试样长度L | 试样宽度B | 开口长度W | 开口处宽度b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN≤600 | 110～130 | 15 | 10 | 6 |
| 600<DN≤1 200 | 120～140 | 20 | 15 | 8 |
| DN>1 200 | 140～160 | 20 | 20 | 10 |

（规范性）
极限顶力与允许顶力计算方法

极限顶力按公式（b.1）进行计算：

Fb=π∙D∙tmin∙σzb∕1000	(B.1)

式中：

Fb——极限顶力，单位为千牛(kN) ；

tmin——最小截面管壁厚度，单位为毫米（mm）；

σzb——最小截面处对应的轴向压缩强度，单位为兆帕(MPa) ；

D同公式（4）。

对于管身和连接段轴向压缩强度不同的CJ-GRP管，应分别计算管身和连接段的极限顶力，两者的较小值为GRP顶管的极限顶力。

允许顶力按公式（C.2）进行计算：

F=Fbkj	(B.2)

式中：

F——允许顶力，单位为千牛(kN) ；

Fb同公式（B.1）；

kj——顶力安全系数，由工程设计确定，但应不小于3.5。若无特殊说明，取kj＝3.5。

（规范性）
连接技术

基本要求

应采用套筒或承插的柔性连接形式。

应对管与管之间连接用的接头进行设计并通过相应的检验。接头的技术要求应不低于管体相应的技术要求。

在需要与其他管道进行连接时，管材生产企业应能提供尺寸相容的管或配件，并根据使用情况确定合理的性能指标要求。

管材生产企业应提供接头的长度、厚度、直径等基本尺寸及其允许公差。

连接型式

接头的橡胶密封材料可以安装在套筒一侧，也可以安装在管一侧。

套筒结构材料

结构材料可采用玻璃钢、不锈钢。

采用玻璃钢做结构材料时，其初始环向拉伸强度应不低于150MPa，初始轴向拉伸强度应不低于60MPa。

采用不锈钢板做结构材料时，不锈钢板按GB150选取其许用拉伸强度。

套筒最小厚度

压力等级不大于0.25MPa时，套筒最小厚度应满足表C.1的要求。

套环最小厚度       单位为毫米

| 公称直径DN | 玻璃钢套环厚度 | 不锈钢套环厚度 |
| --- | --- | --- |
| 300 | 4 | 3 |
| 350 | 4 | 3 |
| 400 | 4 | 3 |
| 450 | 4 | 3 |
| 500 | 4 | 3 |
| 600 | 4 | 3 |
| 700 | 4 | 3 |
| 800 | 6 | 3 |
| 900 | 6 | 3 |
| 1000 | 6 | 3 |
| 1100 | 6 | 3 |
| 1200 | 8 | 3 |
| 1300 | 8 | 3 |
| 1400 | 8 | 4 |
| 1500 | 8 | 4 |
| 1600 | 10 | 4 |
| 1800 | 10 | 4 |
| 2000 | 12 | 5 |
| 2200 | 12 | 5 |
| 2400 | 14 | 5 |
| 2600 | 14 | 6 |
| 2800 | 16 | 6 |
| 3000 | 16 | 6 |

压力等级大于0.25MPa时，套筒最小厚度应不小于表C.1数值，且满足式（C.1）的要求：

t≥f∙PN×D2σb+t0	(C.1)

式中：

——套环材料抗拉强度，单位为兆帕（MPa）；

F  ——安全系数；

t0  ——内衬厚度或腐蚀余量，单位为毫米（mm）。

不同套环材料的安全系数f和t0的取值见表C.2。

不同套环材料的安全系数和t0的取值

| 套环材料 | f | t0 （mm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玻璃钢 | 6 | 1.2 | 为玻璃钢套环环向抗拉强度；t0为内衬厚度； |
| 不锈钢 | 2 | 0 | 为不锈钢许用抗拉强度； |

密封要求

允许偏转角

生产厂商应提供安装时相邻管道间的最大允许偏转角和承受内压或外压时设计的最大允许偏转角，最大允许偏转应不小于表C.3的要求。

接头允许偏转角

| 公称直径DN | 允许转角δ（°） |
| --- | --- |
| ≤500 | 0.86 |
| 500＜DN≤900 | 0.57 |
| 900＜DN | arctan(10/DE) |

C.4.2  允许平移量

管材生产企业应提供接头最大允许平移量。对于压力管, 该值不应小于管材有效长度的0.3%；对于无压管，该值不应小于管材有效长度的0.2%。

注：平移量是指管道安装到设计位置后，管接口内插口端面沿管轴向滑出的量。

C.5 密封性能检验项目及要求

C.5.1 接头的性能检验项目和要求见表C.5.1。

允许平移量

管材生产企业应提供接头最大允许平移量。对于压力管, 该值不应小于管材有效长度的0.3%；对于无压管，该值不应小于管材有效长度的0.2%。

平移量是指管道安装到设计位置后，管接口内插口端面沿管轴向滑出的量。

接头性能检验项目及要求

接头的性能检验项目和要求见表C.4。

| 项 目 | 安装要求 | 压力类型 | 最小测试压力 | 最小持续时间及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负 压 (ISO 8639:2016,8.2) | 最大允许平移量 | 负 压 | －0.08MPa | 保持1 h，负压降不超过0.008 MPa |
| 同时偏转与平移 (ISO 8639:2016,8.3） | 最大允许平移量和最大允许偏转角同时发生 | 初始压力 | 1.5×PN | 保持15 min，接头无破坏、无渗漏 |
|  |  | 持续压力 | 2.0×PN | 保持24 h，接头无破坏、无渗漏 |
| 同时平移与变形 (ISO 8639:2016,8.5) | 最大允许平移量，同时接口处承受20×DN的横向载荷 | 初始压力 | 1.5×PN | 保持15 min，接头无破坏、无渗漏 |
|  |  | 持续压力 | 2.0×PN | 保持24 h，接头无破坏、无渗漏 |
| 循环压力 (ISO 8639:2016,8.4) | 最大允许平移量，同时接口处承受20×DN的横向载荷 | 循环内压 | 从0增加到1.5×PN，再返回到0 | 10个循环，每个循环持续（1.5～3）min，接头无破坏、无渗漏 |
| 极限状态的密封 (ISO 8639:2016,8.6) | 最大允许平移量和最大允许偏转角同时发生 | 持续压力 | 2.5×PN | 保持100 h，接头无破坏、无渗漏 |
| - 公称直径DN以mm为单位；横向载荷以N为单位。 在试样安装时,接头处应设鞍形支座，圆心角宜取为120°。若管的有效长度较大时，可在管的中间设置支座，但支座间距不应小于2m。 正常安装时，管接口两侧的管轴线应一致（无偏转），插口端面应处在接口内的设计位置。 |  |  |  |  |

每次测试的试样数量为 1 个，同一个试样可多次用于表C.4所描述的测试。试样由一个接头和两段管子组成，试样总长度不得小于各项测试所要求的最小长度。

（资料性）
规格参数

采用玻璃钢套筒的无压重力流CJ-GRP管可参照表D.1执行。

采用玻璃钢套筒的PN0.1 CJ-GRP管

| 公称直径 DN | 外直径 mm | 刚度 N/m2 | 允许顶力 kN | 管体设计壁厚 mm | 接头设计厚度 mm | 管端加工深度 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 324 | 160000 | 190 | 20 | 4 | 12 |
| 350 | 376 | 160000 | 300 | 23 | 4 | 12 |
|  |  | 250000 | 380 | 26 | 4 | 12 |
|  |  | 500000 | 540 | 32 | 4 | 12 |
| 400 | 427 | 160000 | 440 | 26 | 4 | 12 |
|  |  | 500000 | 740 | 36 | 4 | 12 |
|  |  | 800000 | 900 | 42 | 4 | 12 |
| 450 | 478 | 120000 | 500 | 26 | 4 | 12 |
|  |  | 320000 | 930 | 39 | 4 | 12 |
|  |  | 800000 | 1190 | 47 | 4 | 12 |
| 500 | 514 | 100000 | 610 | 28 | 4 | 12 |
|  |  | 250000 | 910 | 36 | 4 | 12 |
|  |  | 800000 | 1390 | 50 | 4 | 12 |
| 600 | 616 | 80000 | 790 | 30 | 5 | 13 |
|  |  | 160000 | 1190 | 39 | 5 | 13 |
|  |  | 800000 | 2060 | 60 | 5 | 13 |
| 700 | 718 | 80000 | 1140 | 34 | 5 | 13 |
|  |  | 160000 | 1710 | 45 | 5 | 13 |
|  |  | 800000 | 2920 | 70 | 5 | 13 |
| 800 | 820 | 60000 | 1370 | 36 | 6 | 14 |
|  |  | 120000 | 1910 | 45 | 6 | 14 |
|  |  | 800000 | 3760 | 78 | 6 | 14 |
| 900 | 924 | 50000 | 1620 | 37 | 6 | 14 |
|  |  | 100000 | 2230 | 46 | 6 | 14 |
|  |  | 500000 | 4240 | 77 | 6 | 14 |
| 1000 | 1026 | 40000 | 1890 | 38 | 6 | 14 |
|  |  | 80000 | 2650 | 48 | 6 | 14 |
|  |  | 250000 | 4190 | 69 | 6 | 14 |
| 1100 | 1127 | 40000 | 2340 | 41 | 6 | 14 |
|  |  | 80000 | 3340 | 53 | 6 | 14 |
|  |  | 250000 | 5120 | 75 | 6 | 14 |
| 1200 | 1229 | 30000 | 2370 | 41 | 8 | 16 |
|  |  | 60000 | 3380 | 52 | 8 | 16 |
|  |  | 250000 | 6030 | 82 | 8 | 16 |
| 1300 | 1350 | 30000 | 3020 | 45 | 8 | 16 |

表D.1  采用玻璃钢套筒的PN0.1 CJ-GRP管（续）

| 公称直径 DN | 外直径 mm | 刚度 N/m2 | 允许顶力 kN | 管体设计壁厚 mm | 接头设计厚度 mm | 管端加工深度 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1300 | 1350 | 60000 | 4230 | 57 | 8 | 16 |
|  |  | 160000 | 6190 | 77 | 8 | 16 |
| 1400 | 1434 | 20000 | 2890 | 42 | 8 | 16 |
|  |  | 40000 | 3970 | 52 | 8 | 16 |
|  |  | 120000 | 6510 | 76 | 8 | 16 |
| 1500 | 1536 | 20000 | 3340 | 44 | 8 | 19 |
|  |  | 40000 | 4620 | 55 | 8 | 19 |
|  |  | 120000 | 7670 | 82 | 8 | 19 |
| 1600 | 1638 | 20000 | 3430 | 48 | 10 | 21 |
|  |  | 40000 | 4780 | 59 | 10 | 21 |
|  |  | 100000 | 7450 | 81 | 10 | 21 |
| 1800 | 1842 | 20000 | 4720 | 54 | 10 | 21 |
|  |  | 40000 | 6380 | 66 | 10 | 21 |
|  |  | 80000 | 8300 | 80 | 10 | 21 |
| 2000 | 2046 | 20000 | 5720 | 59 | 12 | 23 |
|  |  | 40000 | 7880 | 73 | 12 | 23 |
|  |  | 60000 | 9400 | 83 | 12 | 23 |
| 2200 | 2250 | 20000 | 7340 | 65 | 12 | 23 |
|  |  | 30000 | 8870 | 74 | 12 | 23 |
|  |  | 50000 | 11060 | 87 | 12 | 23 |
| 2400 | 2453 | 20000 | 8760 | 71 | 14 | 25 |
|  |  | 30000 | 10620 | 81 | 14 | 25 |
|  |  | 40000 | 11910 | 88 | 14 | 25 |
| 2600 | 2658 | 20000 | 10740 | 77 | 14 | 25 |
|  |  | 30000 | 12550 | 86 | 14 | 25 |
|  |  | 40000 | 14150 | 94 | 14 | 25 |
| 2800 | 2861 | 20000 | 11790 | 80 | 16 | 30 |
|  |  | 30000 | 13970 | 90 | 16 | 30 |
| 3000 | 3066 | 20000 | 13840 | 85 | 16 | 30 |
|  |  | 30000 | 16410 | 96 | 16 | 30 |

压力等级为PN0.6的CJ-GRP管可参照表D.2执行。

PN0.6 CJ-GRP管规格

| 公称直径 DN | 外直径 mm | 刚度 N/m2 | 允许顶力 kN | 管体设计壁厚 mm | 接头内径 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 616 | 250000 | 1110 | 45 | ≥579 |
| 700 | 718 | 160000 | 1320 | 45 | ≥681 |
| 800 | 820 | 160000 | 1730 | 48 | ≥781 |
| 900 | 924 | 120000 | 1970 | 48 | ≥885 |
| 1000 | 1026 | 80000 | 2200 | 49 | ≥985 |
| 1100 | 1127 | 60000 | 2520 | 50 | ≥1086 |
| 1200 | 1229 | 60000 | 2860 | 51 | ≥1188 |
| 1300 | 1350 | 50000 | 3260 | 53 | ≥1308 |
| 1400 | 1434 | 40000 | 3590 | 54 | ≥1392 |
| 1500 | 1536 | 40000 | 3980 | 56 | ≥1493 |
| 1600 | 1638 | 40000 | 4370 | 59 | ≥1589 |
| 1800 | 1842 | 40000 | 5240 | 62 | ≥1791 |
| 2000 | 2046 | 30000 | 6170 | 65 | ≥1993 |
| 2200 | 2250 | 20000 | 7160 | 68 | ≥2195 |
| 2400 | 2453 | 20000 | 8230 | 71 | ≥2396 |
| 2600 | 2658 | 20000 | 10000 | 77 | ≥2599 |
| 2800 | 2861 | 20000 | 12180 | 79 | ≥2800 |
| 3000 | 3066 | 20000 | 13890 | 84 | ≥3001 |

压力等级为PN1.0的CJ-GRP管可参照表D.3执行。

PN1.0 CJ-GRP管规格

| 公称直径 DN | 外直径 mm | 刚度 N/m2 | 允许顶力 kN | 管体设计壁厚 mm | 接头内径 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 616 | 250000 | 1300 | 45 | ≥579 |
| 700 | 718 | 160000 | 1540 | 45 | ≥681 |
| 800 | 820 | 160000 | 2010 | 48 | ≥781 |
| 900 | 924 | 120000 | 2280 | 49 | ≥883 |
| 1000 | 1026 | 100000 | 2540 | 50.5 | ≥982 |
| 1100 | 1127 | 80000 | 2910 | 52 | ≥1082 |
| 1200 | 1229 | 80000 | 3300 | 54 | ≥1182 |
| 1300 | 1350 | 60000 | 3760 | 56 | ≥1301 |
| 1400 | 1434 | 60000 | 4140 | 57 | ≥1385 |
| 1500 | 1536 | 60000 | 4580 | 60 | ≥1485 |
| 1600 | 1638 | 50000 | 5040 | 63 | ≥1581 |
| 1800 | 1842 | 50000 | 6030 | 66 | ≥1783 |
| 2000 | 2046 | 40000 | 7100 | 70 | ≥1983 |
| 2200 | 2250 | 30000 | 8250 | 74 | ≥2183 |
| 2400 | 2453 | 30000 | 9470 | 78 | ≥2382 |
| 2600 | 2658 | 30000 | 12250 | 88 | ≥2583 |
| 2800 | 2861 | 30000 | 14410 | 90 | ≥2782 |
| 3000 | 3066 | 30000 | 16710 | 96 | ≥2983 |

生产企业采用本章提供的参数时，应对其产品的性能符合性进行必要的验证。

参考文献